目  次

ICS 77.140.60

H 40

团体标准

T/CSM ××—2021

高锰低磁钢钢板

High manganese low magnetic steel plate （征求意见稿） ××××~××~××发布 ××××~××~××实施 中国金属学会 发 布

目次	II

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 订货内容	1

4 尺寸、外形、重量及允许偏差	2

5 技术要求	2

6 试验方法	3

7 检验规则	4

8 包装、标志及质量证明书	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1～2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及GB/T 20004.1～2016《团体标准化 第1部分：良好行为指南》给出的规则起草。

本文件由中国金属学会提出。

本文件由中国金属学会归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

高锰低磁钢钢板

- 1 范围

本文件规定了高锰低磁钢钢板的尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

本文件适用于变压器、电炉等设备上不导磁部件用厚度5mm～80mm的高猛低磁钢钢板。

- 2 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.3 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T 223.4 钢铁及合金  锰含量的测定  电位滴定或可视滴定法

GB/T 223.8 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量

GB/T 223.14 钢铁及合金化学分析方法钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.86 钢铁及合金.总碳含量的测定.感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 229 金属夏比缺口冲击试验方法

GB/T 231.1 金属布氏硬度试验第一部分：试验方法

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 247 钢板产品包装、标志及质量证明书

GB/T 709 热轧钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2970 厚钢板超声检测方法

GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）

GB/T 5313 厚度方向性能钢板

GB/T 17505 钢及钢产品交货一般技术要求

GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 35690 弱磁材料相对磁导率的测量方法

- 3 订货内容

按本标准订货的合同或订单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 标准编号；

- 牌号；

- 规格；

- 尺寸、外形及精度级别；

- 重量和（或）数量；

- 交货状态；

- 包装方式及标识要求（未注明时，按供方提供的包装方式及标识）；

- 4 尺寸、外形、重量及允许偏差

4.1  钢板外形、尺寸及允许偏差应符合GB/T 709的规定。

4.2  钢板公称厚度≥5mm且≤40mm的，厚度公差+0.3mm，-0.5mm。厚度＞40mm～80mm的，厚度公差+0.3mm，-0.8mm。

4.3  钢板采用理论重量交货，钢板密度7.85g/mm3。

- 5 技术要求

- 5.1 牌号和化学成分

5.1.1钢的牌号和化学成分（熔炼成分）应符合表1的规定。

- 表1钢的牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Al | V |
| 20Mn23AlV | 0.14～0.20 | ≤0.50 | 21.5～25.0 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | 0.04-0.10 |
| 注：未经需方认可，不得有意添加其它元素。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2钢板的成品化学成分允许偏差应符合表2的规定。

- 表2 成品化学成分允许偏差

| 允许偏差（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | P | S | Al | V |
| ±0.03 | +0.03 | ±0.50 | +0.002 | +0.002 | ±0.10 | ±0.01 |

- 5.2 冶炼方法

钢由转炉或电炉冶炼，并应经炉外精炼。

- 5.3 交货状态

钢板以热轧状态交货。经供需双方协商，并在合同中注明，也可以采用热处理状态交货。

- 5.4力学性能

5.4.1  钢板的力学性能和工艺性能应符合表3的规定。

- 表3力学性能和工艺性能

| 公称厚度 t/mm | 拉伸试验 |  |  | 冲击试验 |  | 弯曲试验a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 / MPa | 抗拉强度 Rm / MPa | 断后伸长率 A / % | 温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J，纵向， 不小于 | 180° b=2a |
|  | 不小于 |  |  |  |  |  |
| ≥5～17 | 255 | 530 | 30 | -20 | 27 | D=2a |
| ＞17～40 | 235 | 510 | 30 | -20 | 27 |  |
| ＞40～80 | — | — | 30 | -20 | 27 |  |
| a D为弯曲压头直径，a为试样厚度 |  |  |  |  |  |  |

5.4.4  根据需方要求并在合同中注明，可进行厚度方向（Z向）的拉伸试验，断面收缩率符合GB/T 5313的规定。

5.4.5  根据需方要求并在合同中注明，冲击试样的轴线可位于厚度二分之一处。

- 5.5交货硬度

钢板最大硬度应为235HBW。经供需双方协商，并在合同中注明，也可按250HBW交货。

- 5.6磁导率

当磁场强度为16X103/4π A/m（200奥斯特）时，相对磁导率μ≤1.05高斯/奥斯特。

- 5.7超声检测

钢板应逐张按GB/T 2970的规定进行超声检测，合格级别由供需双方协商确定。

- 5.8表面质量

钢板表面应无气泡、发纹、裂纹、折叠、结疤和夹渣。若有，如气泡、发纹、裂纹、折叠、结疤、夹渣等，缺陷应进行打磨清理，打磨深度应符合尺寸公差并应该圆滑过渡。钢板表面允许存在公差范围内：轻微麻点、划痕、凹坑、轧辊压痕及小重皮。

钢板不得有分层。

- 6  试验方法

- 每批钢板的检验项目及实验方法应符合表4的规定。

- 表4 检验项目、取样数量、取样部位及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 取样方向 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 |  | GB/T 223、GB/T 4336 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | 横向 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | 3个/批 | GB/T 2975 | 纵向 | GB/T 229 |
| 4 | Z向拉伸 | 3个/批 | GB/T 5313 | - | GB/T 5313 |
| 5 | 弯曲试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | 横向 | GB/T 232 |
| 6 | 硬度 | 2个/批 | - | - | GB/T 231.1 |
| 7 | 磁导率 | 1/批 | - | 横向 | GB/T 35690 |
| 8 | 超声检测 | 逐张 | - | - | GB/T 2970 |
| 9 | 表面 | 逐张 | - |  | 目视 |
| 10 | 尺寸 | 逐张 | - | - | 符合精度要求的量具 |

- 7  检验规则

- 7.1检查与验收

7.1.1  钢材出厂的检查和验收由供方质量技术监督部门进行。

7.1.2  供方应保证交货的钢材符合本标准或合同的规定，必要时，需方有权利对本标准或合同规定的任一检验项目进行检查和验收。

- 7.2组批规则

- 钢板应按批进行检查和验收，每批应由同一炉号、同一厚度的钢板组成。每批重量不大于40吨。

- 7.3取样数量和取样部位

- 每批钢材的取样数量和取样部位应符合表4的规定。

- 7.4复验和判定

- 钢板的复验与判定应符合GB/T 17505的规定。

- 8  包装、标志及质量证明书

- 除非另有规定，钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 247的规定。