ICS 77.040.10

J 32

- 备案号：

团体标准

T/CSMXXXXX—XXXX

金属薄板边部裂纹敏感性试验方法

Sheet metal edge-cracking sensitivity test methods

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- 征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国金属学会发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国金属学会钢材深加工及应用服役标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：首钢集团有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、  。

本文件主要起草人：韩赟、王崇学、唐牧、叶又、陈佳捷、、、、。

金属薄板边部裂纹敏感性试验方法

- 范围

本文件规定了金属薄板边部裂纹敏感性的实验室测定方法，包括试验原理、试样、模具、试验条件、试验装置和试验机、测量和计算、试验操作和步骤、试验报告。

本文件适用于厚度为0.60mm～2.50mm的金属薄板。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8541锻压术语

GB/T 15825.2-2008 金属薄板成形性能与试验方法第2部分：通用试验规程

- 术语与定义

GB/T 8541界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

边部裂纹敏感性  edge-cracking sensitivity

钢板在冲压过程中发生边部开裂的材料性质。

材料颈缩位置等效临界应变necking position equivalent critical strain of material

胀形试样颈缩位置历程-最大主应变曲线颈缩前后稳态区相切线交点纵坐标。

材料边裂位置等效临界应变edge-cracking position equivalent critical strainstrain of material

胀形试样边裂位置历程-最大主应变曲线边裂前后稳态区相切线交点纵坐标。

- 符号

下列符号适用于本文件，见表1。

- 符号、名称和单位

| 符号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| εn | 材料颈缩位置等效临界应变 |  |
| εe | 材料边裂位置等效临界应变 |  |
| Secs | 材料边部裂纹敏感性判据 |  |
| t | 试样厚度 | mm |
| Fc | 压边力 | N |

- 试验原理

在实验室条件下，通常可采用刚性凸模对金属薄板进行胀形的方法测定边部裂纹敏感性。刚性凸模胀形试验时，将试样一侧板面喷涂散斑，并将散斑一侧板面置于凹模与压边圈之间，利用压边力压牢试样材料，试样中部在凸模力作用下产生胀形变形并形成凸包（见图1)，板面上的漆点同时发生畸变。试验过程中，采用DIC在线动态应变分析系统跟踪胀形试样变形情况。当凸包上某个局部产生颈缩或破裂，或者试样边部发生开裂，两种情况只要有一种发生则试验结束。试验结束后，采用DIC在线动态应变分析系统分析试样成形过程中边部开裂处或者边部最大主应变处及中部位置的主应变的变化情况。通过比较两位置的等效临界应变大小，对材料的边部裂纹敏感性进行评价。

- 边部裂纹敏感性评价试验示意图

- 试验

  - 对同一尺寸规格和相同润滑方式的试样进行3次以上有效重复试验，判定试验有效的依据为，破裂前边部与中心标记点的历程-最大主应变曲线偏差不大于5%。

  - 本试验推荐采用中部稍窄、两端加宽哑铃状试样。试样厚度为t，其他尺寸见图2。之后清除试样表面油污，保持表面清洁，在试样表面喷涂散斑，用以试验设备识别跟踪胀形过程中板料的应变状态。

- 边部裂纹敏感性试验试样示意图

- 模具

  - 只要能够保证试验原理并能获得检测边部裂纹敏感性的条件，可使用不同结构的试验模具。

  - 采用类似图1所示刚性凸膜胀形试验时，对于试验模具的结构、形状、尺寸不做具体规定，仅在实验室条件下推荐使用直径为100mm的圆柱形球头凸模。

  - 应按照GB/T15825.2-2008中4.1的规定制备模具。

- 试验条件

  - 润滑

推荐采用GB/T15825.2-2008中第6章规定的1号或2号润滑剂作为液态润滑剂，推荐使用不同厚度的聚乙烯（或聚氯乙烯、聚四氟乙烯）等薄膜作为固态润滑剂。

  - 压边力

如无特殊要求，压边力Fc应压牢试样材料，保证其不发生变形流动。

  - 试验速度

对试验速度（凸模运动速度）不作具体规定，但不允许试验停机时对试样产生较大的惯性运动，以便及时准确地捕捉试样出现颈缩或破裂的瞬间，同时避免惯性力破坏试样上的颈缩或破裂状态。

- 试验装置和试验机

  - 试验装置

应按照GB/T15825.2-2008中5.1的规定准备试验装置，试验装置应满足以下技术条件：

a）在工作行程内，凸模与凹模中心线重合，偏差不大于0.15mm；

b）试验装置应能对试样定位，试样中心与凸模中心线偏差不大于0.5mm。

  - 试验机

应按照GB /T 15525.2-2008中5.2的规定准备试验机。

- 测量和计算

  - 采用DIC在线动态应变分析系统（见图3），对胀形试样的变形情况进行动态检测，试验后计算试样胀形过程中的应变状态信息。

  - 若发生边裂，则取胀形试样中心处以及边部开裂处各一个标记点作为追踪对象，若未发生边裂，则取胀形试样中心处以及边部最大主应变处各一个标记点作为追踪对象（见图4），输出标记点处的历程-最大主应变曲线，通过该曲线判断试样是否对边部裂纹敏感及其敏感性。分别做两个标记点历程-最大主应变曲线颈缩或破裂前后稳态区的切线，且切线分别相交于A、B两点，则A、B两点的纵坐标分别为两追踪点的等效临界应变εn及εe。（见图5）。

- DIC在线动态应变分析系统示意图

- 追踪标记点

- 标记点等效临界应变示意图

  - 材料边部裂纹敏感性判据按公式（1），当Secs＜1时，则判定该材料无边部裂纹敏感性，其中若无颈缩发生，则定义εn为∞。

Secs=εn/εe……………………………………………（1）

- 试验操作和步骤

  - 应至少进行3次重复有效试验。

  - 试验前放置试样时，应将试样上喷漆的一面贴靠凹模，并按照第9章所述对试样定位。

  - 使用压边圈把试样压牢，以防止试验过程中压边圈下方的材料发生变形流动。

  - 试验过程中，当边部或中心位置有1处发生开裂即停止试验。

- 试验报告

试验报告应包括以下主要内容：

- 试验方法；

- 试样的牌号、规格和状态；

- 试样的厚度；

- 环境温度；

- 测量方法；

- 试验测量结果，包括历程-最大主应变曲线、εn、εe；

- 试验日期。

_________________________________