ICS XX.XXX

XX

团   体   标   准

T/CSM XXXX-YYYY

高炉炼铁变压吸附供氧技术要求

Technical requirements for pressure swing adsorption oxygen supply in

blast furnace ironmaking

xxxx-xx-xx发布                      xxxx-xx-xx实施

中国金属学会发布

目  次

目  次	I

前  言	II

高炉炼铁变压吸附供氧技术要求	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 变压吸附法  pressure swing adsorption	1

3.2 变压吸附制氧 oxygen by pressure swing adsorption	1

3.3 富氧燃烧 oxygen-enriched combustion	1

3.4 富氧率 oxygen-enriched rate	1

4 原理与流程	2

4.1 原理	2

4.2 流程	2

5 应用分类	2

5.1 机前富氧	2

5.2 机后富氧	3

6 技术要求	3

6.1 一般要求	3

6.2 动力设备要求	3

6.3 吸附系统要求	3

6.4 供氧设备要求	3

6.5 控制系统要求	4

7 基本操作与安全防护	4

7.1 基本操作	4

7.2 安全防护	4

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国金属协会提出并归口。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

高炉炼铁变压吸附供氧技术要求

范围

本标准规定了变压吸附制氧技术应用于高炉炼铁中的术语和定义、原理与流程、技术要求、基本操作与安全防护。

本标准适用于采用变压吸附制氧技术为高炉炼铁提供氧气的设计及使用，钢铁行业中的热风炉、加热炉等采用富氧燃烧的工业窑炉可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 50030-2013 | 氧气站设计规范 |
| --- | --- |
| GB/T 33969-2017 | 高炉富氧喷煤技术规范 |
| JB/T 6427-2015 | 变压吸附制氧、制氮设备 |
| YB/T 4963-2021 | 钢铁行业富氧燃烧节能技术规范 |
| YB/T 4591-2017 | 高炉炼铁安全生产操作技术要求 |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

变压吸附法  pressure swing adsorption

利用吸附剂对不同气体的吸附选择性以及气体在吸附剂上的吸附量随压力变化而变化的特性，采用加压吸附、降压解吸的方式使不同气体得到分离的方法。

变压吸附制氧 oxygen by pressure swing adsorption

利用变压吸附法，从空气中分离制取氧气。

富氧燃烧 oxygen-enriched combustion

助燃空气中氧浓度大于常规空气氧浓度的燃烧。

富氧率 oxygen-enriched rate

助燃空气富氧时增加的氧含量百分比。

原理与流程

原理

空气中的主要组成为氮气和氧气，变压吸附制氧的原理是利用制氧吸附剂对氮气的吸附量大而对氧气的吸附量很小，并且吸附量随着压力的改变而变化，通过在加压下吸附，降压或抽真空解吸的方式来实现氧气和氮气的分离，从而获得氧气。

高炉炼铁技术中常采用富氧燃烧，主要是采用比空气中含氧量较高的富氧空气参与燃烧过程，从而实现高炉炼铁过程的高效和节能。

流程

常用的变压吸附制氧工艺流程见图1。空气由空气过滤器除去杂质，经过鼓风机加压及冷却器冷却后进入吸附塔，吸附塔内装填有制氧吸附剂，制氧吸附剂主要吸附氮气而氧气吸附的很少，氧气经过缓冲罐后作为产品氧气供给使用点。制氧吸附剂吸附到一定程度后通过抽真空的方式使氮气解吸。

图1 变压吸附制氧工艺流程

应用分类

根据不同使用条件，变压吸附制氧为高炉提供氧气可采取两种方式，向高炉风机入口通入氧气或将氧气加压后再与高炉风机排气混合，即机前富氧和机后富氧两种方式。

机前富氧

机前富氧工艺流程简图见图2。

图2 机前富氧工艺流程图

机后富氧

机前富氧工艺流程简图见图3。

图3 机后富氧工艺流程图

技术要求

一般要求

变压吸附制氧设备的设计及制作应符合JB/T 6427-2015的规定。

变压吸附制氧设备为高炉提供氧气时，产品氧气纯度范围宜在78~80%（体积百分含量）之间，与高炉风机混和后的富氧率根据高炉的实际需求情况确定，富氧率宜在3~10%之间。

变压吸附制氧设备的氧气产能根据高炉富氧率要求确定，宜为单台高炉建设独立的变压吸附制氧设备。有多台高炉时对应的多套变压吸附制氧设备，各制氧设备的输氧管线可以通过切断阀连通，互为备用。

高炉需氧量变化时可调节变压吸附制氧的产氧量，降低氧气放散量。

动力设备要求

- 宜采用罗茨式鼓风机和罗茨式真空泵作为变压吸附制氧设备原料空气升压和抽真空解吸的动力设备。

吸附系统要求

变压吸附制氧设备的吸附系统包括吸附塔、吸附剂、切换阀门以及相应的管道。

吸附塔有轴向吸附塔和径向吸附塔两种形式，较大规模的变压吸附制氧设备宜采用径向吸附塔，当需要使用直径大于4米的轴向吸附塔时宜用径向吸附塔替代。

变压吸附制氧设备用的吸附剂包括脱水吸附剂和制氧吸附剂两种，其中脱水吸附剂可采用13X分子筛，制氧吸附剂应采用高效锂基制氧专用分子筛。

用于变压吸附制氧设备吸附系统的阀门，应采用气动切换蝶阀，阀门开关速度应小于1秒，阀门密封寿命至少应满足设备运行1年的时间要求。

供氧设备要求

采用机前富氧流程时，氧气通过输送管路接入高炉风机入口管，入口管上安装有专用混和器。

采用机后富氧流程时，氧气增压设备宜采用活塞式氧气压缩机，对于用氧量较大的情况也可采用离心式氧气压缩机。

控制系统要求

变压吸附制氧设备宜采用PLC控制系统，采用机前富氧流程时应为机前富氧系统配置独立的PLC控制系统。

变压吸附制氧设备的控制系统应具备完善的监控、报警和联锁功能，需要检测的参数包含压力、温度、振动、氧气流量、氧气纯度。

变压吸附制氧设备的控制系统应具备负荷调节功能，根据高炉用氧的需要通过程序控制能够实现氧气产量的调节。

机前富氧的控制系统应包含氧气流量、混和后氧气纯度的检测。

高炉风机的运行参数信号应接入机前富氧的控制系统中，包括高炉风机的运行及停止信号、流量参数。

基本操作与安全防护

基本操作

变压吸附制氧设备应根据高炉需氧情况进行启动和停止。

变压吸附制氧设备启动后，通过调节使氧气流量和氧气纯度满足使用要求后方可通知具备送氧条件。

采用机前富氧为高炉供气时，应根据高炉风机的风量、氧气流量和氧气纯度计算出混和后的氧气浓度，该氧气浓度不大于规定混和后的氧气浓度时方可开启机前富氧的送氧阀门开始供氧，混和后的氧气浓度计算公式如下：

F=Q1-Q2×0.21+Q2×fQ1×100%

式中：F—混和后的氧气浓度，以%表示；

f—氧气纯度，以%表示；

Q1—高炉风机体积流量，单位为标准立方米每分钟（Nm3/min）；

Q2—氧气体积流量，单位为标准立方米每分钟（Nm3/min）。

高炉风机停止前，应先关闭机前富氧的送氧阀门，再停高炉风机。

安全防护

氧气管道应按规范要求进行除锈、脱脂，检验合格后方可使用。

变压吸附制氧设备应在鼓风机排气压力过高、真空泵吸气压力过低以及氧气输送压力过高时进行报警，当压力到达联锁条件时打开放空阀门并停机。

机前富氧系统的安全防护措施

机前富氧系统应配置氧气自动放散阀，当系统出现异常情况需要停止送氧时应及时将氧气放散。

在氧气混和器前应设置过滤器，防止杂质进入高炉风机影响风机运行安全。

机前富氧系统配置的氧气分析仪应定期进行校验，当氧气浓度超标达到报警值时系统应发出报警信号，并通过调节阀门减小氧气供应量。

机前富氧系统应配置安保氮气系统，安保氮气系统由氮气储罐、自动开关阀及管路组成。当混和后氧气浓度超高或高炉风机突然停机时，应打开氧气放散阀，关闭氧气输送阀，打开氮气保护系统开关阀通入氮气，降低系统内的氧气含量。

供给一台高炉风机的氧气如有个多个供应气源，并且多个气源加和后的氧气量超过高炉最大允许供应氧气量时，应设置氧气流量超高报警及联锁。