ICS XX.XXX

XX

团   体   标   准

T/CSM XXXX-YYYY

钢铁企业能源利用评价方法

Evaluation Method of Energy Utilization in Iron and Steel Enterprises

20xx-xx-xx发布                      20xx-xx-xx实施

中国金属学会发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号及说明	2

5 钢铁企业生产工序能源利用评价	3

5.1 生产工序能源利用评价方法	3

5.2 生产工序能量的输入与实际用能	3

6 钢铁企业工序界面能源利用评价	4

6.1 工序界面能源利用评价方法	4

6.2 炼铁-炼钢界面	4

6.3 炼钢-连铸界面	4

6.4 连铸-轧钢界面	5

7 钢铁企业能量转换单元的能源利用评价	5

7.1 能量转换单元的能源利用评价方法	5

7.2 能量转换单元能量的输入与实际用能	5

8 钢铁企业全厂能源利用评价	6

9 折算为标准煤的相关要求	6

10 计算说明	6

附 录 A	8

附 录 B	9

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国金属学会提出并归口。

本文件起草单位：中冶赛迪工程技术股份有限公司，东北大学，重庆大学，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司

本文件主要起草人：肖鹏、胡芝春、吕爽、杨芸、李存生、李雨、吴瑞、张琦、郑忠、李建贞、曾旭、刘辉、周小川

本文件首次发布。

引  言

本文件是根据《中国金属学会关于绿色制造领域标准项目立项公示的通知》（金字[2019]135号）的要求，由中冶赛迪工程技术股份有限公司会同有关单位共同完成的。

本文件的制定过程中，编制组以绿色低碳、提高能源的利用效率为指导思想，广泛开展了深入的调查研究，认真总结了各类型钢铁企业的实践经验，参考了国内外相关研究成果，提出钢铁企业用能效率的计算方法，形成了钢铁企业能源利用的评价方法，在广泛征求设计、生产以及管理部门和单位意见的基础上编制了本文件。

本文件由中国金属学会负责管理，中冶赛迪工程技术股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中请各单位注意经验总结与积累，如发现不足或需要修改之处，请寄送中冶赛迪工程技术股份有限公司（地址：重庆市渝中区双钢路1号，邮政编码400013，传真电话：023-63548888），以便修订时参考。

钢铁企业能源利用评价方法

范围

本文件规定了钢铁企业实际用能率的评价方法。

本文件适用于钢铁生产以及钢铁加工企业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589-2020  综合能耗计算通则

GB/T 3102.4  热学的量和单位

GB 21256  粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

GB/T 28751  企业能量平衡表编制办法

GB/T 34191-2017  钢铁行业带式焙烧机焙烧球团热平衡测试与计算方法

GB/T 34192-2017  焦化工序能效评估导则

GB/T 34193-2017  高炉工序能效评估导则

GB/T 34194-2017  转炉工序能效评估导则

GB/T 34195-2017  烧结工序能效评估导则

GB/T 34196-2017  链箅机-回转窑球团工序能效评估导则

GB/T 34473-2017  烧结热平衡测试与计算方法

GB/T 37390-2019  热轧工序能效评估导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 铁水能  energy of metal steel

铁水因显热及潜热具有的能量。

- 钢水能  energy of molten steel

钢水因显热及潜热具有的能量。

- 钢坯能  energy of billet

钢坯因显热具有的能量。

- 载能体  energy carrier

制备过程中消耗了能量的物体，以及本身能够产生能量的物体。

- 耗能工质  energy-consumed medium

在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品，在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质。

- 实际用能  actual energy consumption

输出的载能体具有的可用能和热平衡计算中化学反应吸收的热量。

- 实际用能率  actual energy consumption rate

η实际用能量（Q）占输入总能量（Q）的百分比。

- 生产工序  production process

钢铁生产的流程，包括焦化、烧结、球团、石灰、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等。

- 工序界面  process interface

炼铁与炼钢界面，炼钢与连铸界面，连铸与轧钢界面，不包括铁水预处理和精炼等亚界面。

- 能量转换单元 energy conversion unit

钢铁企业涉及能量转换的生产单元，如燃（煤）气发电、余热发电、光伏发电和风力发电等。

- 界面能量损失  interface energy loss

铁水、钢水或钢坯在工序间转运的过程中，因温降等导致显热变化产生的能量损失。

符号及说明

下列符号及说明适用于本文件。

Q ——能量的数值，单位为（kgce）

η ——效率的数值，单位为（%）

文件中其它相关符号均在首次出现时注明其含义。

钢铁企业生产工序能源利用评价

生产工序能源利用评价方法

根据热力学第一定律，生产工序的能量平衡按公式（1）计算。

Qp,in=Qp,act+Qp,loss	…………………………（1）

生产工序实际用能实际用能率分别按公式（2）和公式（3）计算。

Qp,act=Qp,out+Qp,rea	…………………………（2）

ηp=Qp,act/Qp,in×100%	…………………………（3）

式中：

Qp,in——生产工序输入总能量的数值，单位为（kgce）

Qp,out——生产工序输出可用能量的数值，单位为（kgce）

Qp,rea——生产工序化学反应吸收热量的数值，单位为（kgce）

Qp,loss——生产工序损耗能量的数值，单位为（kgce）

Qp,act——生产工序实际用能的数值，单位为（kgce）

ηp——生产工序实际用能率的数值，单位为（%）

根据生产工序的实际用能率ηp对生产工序的能源利用进行评价，实际用能率越高表示能源利用效率越优。

生产工序能量的输入与实际用能

5.2.1钢铁企业各生产工序中输入能源及实际用能应符合表1。

生产工序的输入能源及实际用能

| 序号 | 工序 | 输入能源 | 实际用能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦化 | 煤炭、燃气、蒸汽、电、水、压缩空气、氮气等 | 焦炭及其显热、煤气、焦油、粗苯、蒸汽、化学反应热等 |
| 2 | 烧结 | 焦炭、煤炭、电、燃气、蒸汽、压缩空气、水、氮气等 | 烧结矿显热、蒸汽、化学反应热等 |
| 3 | 球团 | 煤炭、燃气、电、蒸汽、水、氮气、压缩空气等 | 球团矿显热、蒸汽等 |
| 4 | 石灰 | 燃气、电、水、氮气、压缩空气、煤等 | 蒸汽、化学反应热等 |
| 5 | 高炉炼铁 | 焦炭、煤炭、燃气、鼓风、电、氧气、蒸汽、水、氮气、压缩空气、烧结矿显热、焦炭显热、球团显热等 | 铁水能（显热）、煤气、TRT发电、高炉渣显热或高炉冲渣水余热、化学反应热等 |
| 6 | 炼钢 | 铁水能、氧气、电、蒸汽、水、燃气、氩气、氮气、压缩空气等 | 钢水能（显热）、煤气、蒸汽、钢渣余热回收、化学反应热等 |
| 7 | 连铸 | 钢水能、电、燃气、水、压缩空气、蒸汽、氧气、氮气、氩气等 | 钢坯能（显热）等 |
| 8 | 轧钢 | ？ | ？ |
| 8.1 | 热轧 | 钢坯能、燃气、电、水、压缩空气、氧气等 | 蒸汽等 |
| 8.2 | 冷轧 | 燃气、电、蒸汽、压缩空气、氮气、水、氢气等 | 蒸汽等 |

表换页后表头要续写。例如：表1（续）

5.2.2焦化工序应按照GB/T 34192中6.1进行边界划分，显热及化学反应热应按《炼焦工艺流程》中的相关规定计算；烧结工序应按照GB/T 34195中6.1进行边界划分，显热及化学反应热应按照GB/ T34473-2017中10.1、10.2的规定计算；球团工序应按照GB/T 34195中6.1进行边界划分，显热应按照GB/T 34191中10.1、10.2的规定计算；高炉工序应按照GB/T 34193中6.1进行边界划分，显热及化学反应热应按《炼铁计算》中的相关规定计算；炼钢工序应按照GB/T 34194中6.1进行边界划分，显热及化学反应热应按《钢铁冶金学（炼钢部分）》中的相关规定计算；热轧工序应按照GB/T 37390中6.1进行边界划分。

5.2.3

表1中各种能源数值来源于企业编制的能源平衡表，平衡表的编制应按照GB/T 28751中的规定执行。各种能源、耗能工质的折算系数按照GB 21256中规定执行，见附录A、附录B。根据各种能源折算系数的推荐值，先将各工序输入的能源及实际用能进行换算（单位为kgce），再利用工序能源利用评价方法对各工序的能源利用情况进行评价。各生产工序中实际用能的种类不尽相同，有的工序不发生化学反应，则不需要计入化学反应热。

钢铁企业工序界面能源利用评价

工序界面能源利用评价方法

工序界面的能源利用，主要应对铁水、钢水以及钢坯在工序间移动的过程中发生的能（热）量损失进行评价。

炼铁-炼钢界面

炼铁-炼钢界面的能（热）量损失包括铁水在运输的过程中由于散热等导致的能（热）量损失和进入炼钢的铁水渣的能（热）量损失。铁水在运输过程中的能（热）量损失应按公式（4）计算。

∆Qi1,i-s=Qi,is-Qi,ss 	…………………………（4）

式中：

∆Qi1,i-s ——铁水在运输过程中能（热）量损失的数值，单位为（kgce）

Qi1,is ——高炉出铁时铁水的能（热）量的数值，单位为（kgce）

Qi1,ss ——铁水进入转炉时的能（热）量的数值，单位为（kgce）

进入炼钢的铁水渣能（热）量损失应按公式（5）计算。

∆Qi2,i-s=Qi2,is-Qi2,ss 	…………………………（4）

式中：

∆Qi2,i-s ——进入炼钢的铁水渣能（热）量损失的数值，单位为（kgce）

Qi2,is ——进入炼钢的铁水渣在高炉出铁时能（热）量的数值，单位为（kgce）

Qi2,ss ——进入炼钢的铁水渣在进入转炉时能（热）量的数值，单位为（kgce）

炼钢-连铸界面

钢水运输到连铸的过程中由于散热等导致钢水温度降低，该过程中的能（热）量损失即为炼钢-连铸界面的能量损失，损失值按公式（6）计算。

∆Qj,s-c=Qj,ms-Qj,cs	…………………………（6）

式中：

∆Qj,s-c ——炼钢-连铸界面能（热）量损失的数值，单位为（kgce）

Qj,ms ——炼钢完成时钢水的能（热）量的数值，单位为（kgce）

Qj,cs ——连铸浇注时钢水的能（热）量的数值，单位为（kgce）

连铸-轧钢界面

连铸坯在运输及贮存过程中由于散热等原因导致的能（热）量损失。连铸出坯后、进入轧钢加热炉（热处理炉）之前钢坯的能（热）量损失即为连铸-轧钢界面的能（热）量损失，按公式（7）计算。

∆Qk,c-r=Qk,cb-Qk,rb	…………………………（7）

式中：

∆Qk,c-r ——连铸-轧钢界面能（热）量损失的数值，单位为（kgce）

Qk,cb ——连铸出坯时钢坯的能（热）量的数值，单位为（kgce）

Qk,rb ——加热炉（热处理炉）入口钢坯的能（热）量的数值，单位为（kgce）

钢铁企业能量转换单元的能源利用评价

能量转换单元的能源利用评价方法

钢铁企业的能量转换单元主要包括燃（煤）气发电、余热发电、CDQ发电、燃气（煤）锅炉以及光伏发电和风力发电等。能量转换单元的能量平衡按公式（8）计算。

Qet,in=Qet,act+Qet,loss	…………………………（8）

实际用能率按公式（9）计算。

ηet=Qet,act/Qet,in×100%	…………………………（9）

式中：

Qet,in——能量转换单元输入总能量的数值，单位为（kgce）

Qet,loss——能量转换单元损耗能量的数值，单位为（kgce）

Qet,act——能量转换单元实际用能的数值，单位为（kgce）

ηet——能量转换单元实际用能率的数值，单位为（%）

根据实际用能率对能量转换单元的能源利用情况进行评价，实际用能率越高表示能源利用效率越优。

钢铁企业中制氧站、空压站、水处理等能量转换单元制取的氧气、氮气、氩气、压缩空气、工业水等均属于耗能工质。耗能工质是能源经过一次或多次转换而成的非热性属性的载能体。在企业能源平衡表中，制备耗能工质的工序所消耗各种能量等于产出耗能工质的能量。因此，评价这类工序能源效率高低的标准是比较其制备的耗能工质折算系数的大小，故本文件不对这些工序进行单独评价。

能量转换单元能量的输入与实际用能

7.2.1钢铁企业典型的能量转换单元中输入能源及实际用能应符合表2的要求。

能量转换单元输入能源及实际用能

| 序号 | 单元名称 | 输入能源名称 | 实际用能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃（煤）气发电 | 燃气（煤炭）、电、水等 | 电、蒸汽等 |
| 2 | 余热发电 | 蒸汽、电、水等 | 电等 |
| 3 | CDQ发电 | 蒸汽、电、水等 | 电等 |
| 4 | 锅炉 | 燃气（煤炭）、电、水等 | 蒸汽等 |
| 5 | 光伏发电 | 电等 | 电等 |
| 6 | 风力发电 | 电等 | 电等 |

表换页了，要在上面添加：表2 （续）

7.2.2表2中各能源数值来源于企业编制的能源平衡表，平衡表的编制应按GB/T 28751中的规定执行。各种能源、耗能工质的折算系数按照附录A、附录B的要求进行。根据各种能源折算系数的推荐值，先将各工序输入的能源及实际用能进行换算（单位为kgce），再利用能量转换单元能源利用评价方法对各单元的能源利用情况进行评价。

钢铁企业全厂能源利用评价

全厂总的自耗能量减掉各种能量损失即为全厂的实际用能。各种损失包括全厂各生产工序能量损耗、工序面能量损失、能量转换单元能量损失以及其它损失（能源平衡表中的亏损等），各种损失之和按公式（10）计算。

Qw,loss=Qp,loss+Qi,loss+Qet,loss+Qd,loss	…………………………（10）

式中：

Qw,loss ——全厂能量总损失的数值，单位为（kgce）

Qp,loss ——生产工序能量损失的数值，单位为（kgce）

Qi,loss ——界面间能量损失的数值，单位为（kgce）

Qet,loss ——能量转换单元能量损失的数值，单位为（kgce）

Qd,loss ——其它能量损失的数值，如放散、亏损等，单位为（kgce）

其中，Qi,loss按公式（11）计算。

Qi,loss=∆Qi+∆Qj+∆Qk	…………………………（11）

根据能量守恒定律，全厂实际用能和实际用能率应分别按公式（12）和公式（13）计算。

Qw,in=Qw,act+Qw,loss	…………………………（12）

式中：

Qw,in ——全厂能量总输入的数值，单位为（kgce）

Qw,act ——全厂实际总用能的数值，单位为（kgce）

ηw=Qw,act/Qw,in×100%	…………………………（13）

式中：

ηw ——不包括外调能量的全厂实际用能率的数值，单位为（%）

由于部分钢铁企业存在能源外调的情况，当外调能源的能量作为实际用能考虑时，全厂的实际用能率按公式（14）计算。

ηw*=(Qw,act+Qw,ft)/Qw,in×100%	…………………………（14）

式中：

Qw,ft ——全厂外调总能量的数值，单位为（kgce）

ηw* ——包括外调能量的全厂实际用能率的数值，单位为（%）

利用ηw和ηw*即可对全厂能源利用情况进行综合评价，实际用能率越高表示能源利用效率越优。

折算为标准煤的相关要求

- 能源利用评价计算时，各种能源量应折合成标准煤量。能源折标煤的相关要求按照GB/T2589中8.2和8.3中规定执行。

计算说明

- 能源利用评价的全过程计算可登录https://www.aicon.com.cn/进入方法工具能量流分析板块进行计算。

# 附 录 A

（资料性附录）

各种能源折算系数推荐值

各种能源折算系数推荐值应符合表A.1的要求。

表A.1 能源这算系数值

| 能源名称 | 国际单位制下的折算系数 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20 934 kJ/kg | 0.714 3 kgce/kg |
| 干洗精煤 | 29 727 kJ/kg （灰分10%） | 1.014 3 kgce/kg （灰分10%） |
| 无烟煤 | 25 120 kJ/kg | 0.857 1 kgce/kg |
| 动力煤 | 20 934 kJ/kg | 0.714 3 kgce/kg |
| 焦炭（干全焦） | 28 469 kJ/kg （灰分13.5%） | 0.971 4 kgce/kg （灰分13.5%） |
| 焦粉 | 28 469 kJ/kg | 0.971 4 kgce/kg |
| 沥青 | 39 000 kJ/kg | 1.330 7 kgce/kg |
| 燃料油 | 41 869 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 | 43 123 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 | 43 123 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 | 42 704 kJ/kg | 1.457 1 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50 242 kJ/kg | 1.714 3 kgce/kg |
| 粗苯 | 41 869 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 焦油 | 33 496 kJ/kg | 1.142 9 kgce/kg |
| 重油 | 41 869 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 天然气 | 35 588 kJ/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 | 16 746 kJ/m3 | 0.571 4 kgce/m3 |
| 高炉煤气 | 3 139 kJ/m3 | 0.107 1 kgce/m3 |
| 转炉煤气 | 7 327 kJ/m3 | 0.250 0 kgce/m3 |
| 重油催化裂解气 | 3 769 kJ/m3 | 0.128 6 kgce/m3 |
| 蒸汽（中压） | 3 042 kJ/kg | 0.103 8 kgce/kg |
| 蒸汽（低压） | 2 866 kJ/kg | 0.097 8 kgce/kg |
| 电力（等价*） | 10 023 kJ/（kW·h） | 0.342 0 kgce/（kW·h） |
| 电力（当量） | 3 602 kJ/（kW·h） | 0.122 9（kW·h） |
| 注1：按照GB/T 3102.4国际蒸汽卡表换算，kgce与kJ的转换系数为29 307.6，即1 kgce=29 307.6 kJ。 注2：洗精煤或焦炭灰分每增加1%，热值相应减少334 kJ/kg。 |  |  |
| *电力等价值折算系数为2006年电力联合会发布的火电机组发电煤耗。 |  |  |

# 附 录 B

（资料性附录）

主要耗能工质折算系数推荐值

主要耗能工质折算系数应符合表B.1的要求。

表B.1 主要耗能工质折算系数

| 耗能工质名称 | 电力折算系数取当量值 |  | 电力折算系数取等量值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国际单位制下的 折算系数 | 折标准煤系数 | 国际单位制下的 折算系数 | 折标准煤系数 |
| 新水 | 1 213 kJ/kg | 0.041 4 kgce/kg | 3 373 kJ/kg | 0.115 1 kgce/kg |
| 工业水 | 1 392 kJ/kg | 0.047 5 kgce/kg | 3 874 kJ/kg | 0.132 2 kgce/kg |
| 软水 | 5 539 kJ/kg | 0.189 0 kgce/kg | 15 413 kJ/kg | 0.525 9 kgce/kg |
| 压缩空气 | 445 kJ/m3 | 0.015 2 kgce/m3 | 1 240 kJ/m3 | 0.042 3 kgce/m3 |
| 氧气 | 2 350 kJ/m3 | 0.080 2 kgce/m3 | 6 539 kJ/m3 | 0.223 1 kgce/m3 |
| 氮气 | 495 kJ/m3 | 0.016 9 kgce/m3 | 1 377 kJ/m3 | 0.047 0 kgce/m3 |
| 氩气 | 495 kJ/m3 | 0.887 2 kgce/m3 | 1 377 kJ/m3 | 2.469 0 kgce/m3 |
| 氢气 | 26 002 kJ/m3 | 0.351 4 kgce/m3 | 72 360 kJ/m3 | 0.977 8 kgce/m3 |
| 鼓风 | 10 299 kJ/m3 | 0.008 8 kgce/m3 | 28 657 kJ/m3 | 0.024 6 kgce/m3 |
| 注：按照GB/T 3102.4国际蒸汽卡表换算，kgce与kJ的转换系数为29 307.6，即1 kgce=29 307.6 kJ。 |  |  |  |  |