附件1：中国金属学会标准化工作委员会团体标准征求意见稿意见处理表

| 序号 | 章条 编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制 说明 | 标准编制说明内容过于简单，缺少标准试验验证相关技术资料。内容描述中还在引用GB/T 1. 1-2009、GB/T20000.2-2009等过期标准。标准正文的规范性存在较多问题，建议按照GB/T 1.1—2020要求进行系统修改。 | 中国兵器工业集团第五二研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。建议改为：本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。增加“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任”等GB/T 1.1-2020要求的描述。 | 中国兵器工业集团第五二研究所 | 采纳 |  |
| 3 | 2规范性引用文件 | 建议重新按照标准类型及代号数字大小编排。 | 中国兵器工业集团第五二研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 附录A 附录B | 没有说明是“规范性”还是“资料性” | 中国兵器工业集团第五二研究所 | 采纳 |  |
| 5 | 前言 | “鞍钢集团技术中心”改为“鞍钢集团钢铁研究院” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 采纳 |  |
| 6 | 2 | 增加“ GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 采纳 |  |
| 7 | 3.1 | 改为“该涂层是作用于冷轧电工钢带（片）表面的一种绝缘涂层，具有符合GB/T 38877 《电工钢带（片）绝缘涂层》的相应性能。该涂层及其涂料应符合相关环保法规及标准和GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》对工业涂层和涂料的相关要求。” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 部分采纳 | GB/T38877为分类型标准，应满足其分类；对于GB30981-2020中与电工钢绝缘涂料相关限制于团体标准中直接表格形式呈现 |
| 8 | 4.2（4） | 改为“膜厚（涂敷量）*0.2～2μm（0.4～4g/m2）(DJ-4，DJ-5)” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 部分采纳 | 目前采用20辊和6辊轧机轧制的钢板，20辊质量最好，也需要最低0.3膜厚保证性能，上限值2μm符合实际需求，目前涂层厚度趋势都用膜厚直接法，而不是元素克重间接法，每平米克重法不采纳 |
| 9 | 4.2（12） | “能接受750℃2小时热处理（DJ-5）”改为“能接受750℃N2保护气氛2小时热处理（DJ-5）” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 采纳 |  |
| 10 | 5.2 | “涂层厚度<1um可采用…”改为“涂层厚度<2um或涂敷量≤4g/m2可采用…” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 部分采纳 | 目前涂层厚度趋势都用膜厚直接法，而不是元素克重间接法，每平米克重法不采纳 |
| 11 | 5.3 | “按百格法测定”改为“按 GB/T 9286 《色漆和清漆 漆膜的划格试验》测定” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 采纳 |  |
| 12 | 5.3 | “试样要求：在离钢带（片）边部不小于40mm的地方，沿平行于轧制方向剪切具有代表性的试样，不得损伤试样涂层，试样的尺寸为宽度30mm±0.2mm，长度280mm～320mm。”删除 | 鞍钢集团钢铁研究院 | 不采纳 | 引用标准里有取样要求，本标准不再复述 |
| 13 | 4.2（12） | “能接受750℃2小时热处理（DJ-5）”改为“能接受750℃N2保护气氛2小时热处理（DJ-5）” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 采纳 |  |
| 14 | B.3.4 | “…150℃鼓风干燥箱中烘烤…”改为“150℃氮气或氢气保护气氛加热炉烘烤” | 鞍钢集团钢铁研究院 | 不采纳 | 150℃对钢板无氧化性条件 |
| 15 | 3.1 | 环保定义要直接给出 | 中国东方电气集团 | 采纳 | 环保按GB30981-2020中与无取向电工钢相关性要求规定环保限量 |
| 16 | 6.1 | 组批原则，使用同一设备采用相同工艺条件在同一生产日内各班组生产的产品视为同一批次。建议改为：环保型绝缘涂层产品按批次进行常规检验。检验组批原则，使用同一设备、采用相同工艺条件、采用相同批次原料、在同一生产日内各班组生产的产品视为同一批次在同一生产日内制造的产品视为同一批次，采用不同供方（或批次）的原料制造应视为不同批次。（是否实现有难度） | 中国东方电气集团 | 采纳 |  |
| 17 | 4.2 | 环保限量按照国家相应标准和法规相关性限定 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 4.2 | 乙二醇醚及醚酯的总和含量≤1%；游离甲醛≤100mg/kg;苯含量≤0.3% | 宝钢股份有限公司 | 部分采纳 | 乙二醇醚及醚酯涵盖范围非常广，GB30981-2020中只规定了几种该类物质限量，限量物在电工钢行业无相关应用；电工钢涂料属于烤漆类别，HJ2537里甲醛只对自干漆限量，对同属烤漆的汽车涂料并未限量；苯含量≤0.3%，可以区分涂料中所采用树脂环保特性，对环保推广有利，目前树脂合成溶剂主流为甲苯，将苯改为甲苯采纳。 |
| 19 | 附录A | 无取向电工钢环保型绝缘涂层技术特性表放入资料性附录 | 珠海格力电器股份有限公司 | 采纳 |  |
| 20 | 附录A | 沸水中耐水解性，水煮时间由6小时改为2小时 | 腾普（常州）精机有限公司 | 采纳 |  |
| 21 | 附录A | 无取向电工钢环保型绝缘涂层技术特性表中附上：以上数据均为一定条件下的实验室测量数据，反映了涂层产品的相关典型性能，但不应视为保证值。可根据客户不同需求选择性测试。 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 采纳 |  |