无取向电工钢环保型绝缘涂层

Environmentally-Friendly insulating coating for non-oriented electrical steel

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布	XXXX-XX-XX实施

目录

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

3.1  环保型绝缘涂层 Environmentally-Friendly insulating coating	4

4  技术要求	5

4.1  基本要求	5

4.2  指标要求	5

5  试验方法	5

5.1  游离磷测试	5

5.2  涂膜厚度	5

5.3  附着性测定	5

5.4  耐油性测定	5

5.5  沸水中耐水解性测定	6

5.6  耐溶剂性测定	6

5.7  耐冷冻剂测定	6

5.8  层间电阻测定	6

5.9  中性盐雾测定	6

附录A	7

附录B	8

附录C	9

前言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国金属学会标准化工作委员会提出并归口。

本标准起草单位：武汉钢实钢福材新型产品科技有限公司、扬州汇菁工贸有限公司、湖北武洲新材料科技有限公司、宝钢股份有限公司、武钢有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、首钢智新迁安电磁材料有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、鞍钢股份有限公司、上海振泰新材料发展集团有限公司、山西赛科德科技有限公司、南京博塽工贸发展有限公司、中国东方电气集团、安徽皖南电机股份有限公司

本标准主要起草人：李超、程杨、夏汉中、刘焕根、宋羽、姜福健、陈晓、万政武、裴英豪、肖海航、安冬洋、光红兵、马欢吉、王记才、张墩明、孙跃、张晃清、孙竹

本标准首次发布。

引言

为推进无取向电工钢行业绿色发展，提升无取向电工钢产品国际竞争力，规范环保绝缘涂层涂液的环保要求，明确无取向电工钢环保绝缘涂层典型特性，特制订本标准。

无取向电工钢环保型绝缘涂层

- 1  范围

本标准规定了无取向电工钢环保型绝缘涂层产品的技术特性、检验方法、检验规则等。

本标准适用于通过无机组分、有机组分和有机无机复合组分的涂液涂覆于冷轧无取向电工钢带（片）表面所形成的绝缘涂层。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 776	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 1733	漆膜耐水性测定法

GB/T 1771	色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定

GB/T 2521.1     全工艺冷轧电工钢 第1部分：晶粒无取向钢带（片）

GB/T 2522       电工钢片（带）表面绝缘电阻和附着性测试方法

HG/T 3857       绝缘漆漆膜耐油性测定法

GB/T 9274	色漆和清漆耐液体介质的测定

GB/T 9286	色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 11026	电气绝缘材料 耐热性

GB/T 13452.2    色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 13501	封闭式制冷压缩机用电动机绝缘相容性试验

GB/T 19001	质量管理体系  要求

GB/T 20831	电工钢片（带）层间绝缘涂层温度特性测试方法

GB/T 24001	环境管理体系要求及使用指南

GB/T 34190      电工钢表面涂层的重量（厚度） X射线光谱测试方法

GB/T 38877	电工钢带（片）绝缘涂层

GB 30981-2020   工业防护涂料中有害物质限量

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  环保型绝缘涂层 Environmentally-Friendly insulating coating

该涂层是作用于冷轧电工钢带（片）表面的一种绝缘涂层，符合GB/T 38877 《电工钢带（片）绝缘涂层》的相应分类。所用涂液环保性应符合表1环保限量标准。

- 4  技术要求

- 4.1基本要求

4.1.1生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理和环境管理等体系。

4.1.2生产企业的生产全过程及废液、固废、废气处理、贮存场所等，应当符合相应的环境保护法律和法规的要求，并持续降低三废的产生量，致力实现再生利用。

4.1.3 环保型绝缘涂层的产品应系统贯彻设计选材、生产制造、产品运行、升级换代、回收处理的全生命周期的绿色理念。

4.2指标要求

无取向电工钢环保型绝缘涂层表面质量应满足GB/T 2521.1中6.4规定。无取向电工钢环保型绝缘涂液应满足表1环保限量标准。无取向电工钢环保型绝缘涂层技术条件如资料性附录A所示。

表1环保限量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 限量值 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC | g/L | ≤420 | GB 30981-2020 |
| 2 | 六价铬（Cr6+） | mg/Kg | ≤1000 | GB 30981-2020 |
| 3 | 铅（Pd） | mg/Kg | ≤1000 | GB 30981-2020 |
| 4 | 镉（Cd） | mg/Kg | ≤100 | GB 30981-2020 |
| 5 | 汞（Hg） | mg/Kg | ≤1000 | GB 30981-2020 |
| 6 | 甲苯含量 | % | ≤0.3 | GB 30981-2020 |

- 5  检测方法

- 5.1  游离磷测定

将附录B制备的前处理样按HJ 776进行测定，检测结果记为ω1（g/L）

附录C制备计算的涂层膜重为W0

游离磷含量计算，游离磷含量记为ω0

ω0=0.25ω1/W0×100

- 5.2  涂膜厚度

涂层厚度<2μm可采用干涉衍射法、GB/T 34190进行X荧光法或红外吸收法等测试方法；涂层厚度≥2μm可采用GB/T 13452.2进行磁感应膜厚测试，当对涂膜厚度进行比较测量时，同一规格的膜厚测量仪经校准后进行测量，建议采用单表面测量10点取平均值。有特殊要求根据供需双方协议执行。

- 5.3  附着性测定

按 GB/T 9286或按GB/T 2522规定方法测定。

- 5.4  耐油性测定

按HG/T 3857规定方法测定。

- 5.5  沸水中耐水解性测定

按GB/T 1733规定方法测定

- 5.6  耐溶剂性测定

按GB/T 9274规定方法测定。

- 5.7  耐制冷剂测定

按GB/T 13501规定方法测定。

- 5.8  绝缘电阻测定

按GB/T 2522规定方法测定。

- 5.9  中性盐雾测定

按GB/T 1771规定方法测定。

附录A

（资料性附录）

表1：无取向电工钢环保型绝缘涂层技术特性表

| 序号 | 项目 | 技术特性 |  |  |  |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涂层代号 | DJ-3-Z | DJ-4 | DJ-5 | DJ-5-N | DJ-5-P | DJ-6 | / |
| 1 | 游离磷 | / | ≤5.5 |  |  |  | / | 5.1 |
| 2 | 膜厚 | 2-6μm | 0.3-2μm |  |  | 2-4μm | 3-10μm | 5.2 |
| 3 | 附着性 | 0级、1级 | A级、B级 |  |  | 0级、1级 |  | 5.3 |
| 4 | 耐油性 | 135±2℃ 25#变压器油中浸泡24h，不起泡不脱落 （可根据客户需求选择油品及测试条件） |  |  |  |  |  | 5.4 |
| 5 | 沸水中耐水解性 | 蒸馏水煮沸,2h（或客户指定），不起泡不脱落 |  |  |  |  |  | 5.5 |
| 6 | 耐溶剂性 | / | 23±2℃无水乙醇（或指定介质）中浸泡24h，不起泡不脱落 |  |  |  |  | 5.6 |
| 7 | 耐制冷剂 | / | R134a、R22、R32、R290、R600a、R410A制冷剂，要求φ≤100mm时涂层不脱落、涂层外观不变色、钢片无被腐蚀现象。（根据用户选择检测） |  |  | / | / | 5.7 |
| 8 | 层间电阻 | 20Ω•cm2/片 | 1Ω•cm2/片 |  |  | 20Ω•cm2/片 | 60Ω•cm2/片 | 触头总面积645(1±1%)mm2 |
| 9 | 中性盐雾 | 厚度≥2um,5小时盐雾锈蚀面积≤10%；厚度<2um，5小时盐雾锈蚀面积≤50%。 |  |  |  |  |  | 5.9 |
| 10 | 耐热性 | / | 能接受750℃弱还原性气氛或氮气气氛2小时热处理，不脱落不掉粉 |  |  | / | / | GB/T20831 |
| 11 | 短期耐热 | / |  |  |  |  | 500℃，2小时，层间电阻60Ω•cm2/片 | GB/T20831 |
| 以上数据均为一定条件下的实验室测量数据，反映了涂层产品的相关典型性能，但不应视为保证值。 可根据客户不同需求选择性测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

（规范性附录）

游离磷测定样品的前处理制备

- B.1  检测装置与试剂

- 烧杯     300ml

- 容量瓶   250ml

- 洗瓶

- 镊子

- 电炉

- 去离子水

- 1mol/l盐酸

- B.2  样品要求

表面洁净，无油污等污染物；电工钢片尺寸30mm×50mm 5片

- B.3  检测过程

B.3.1  往300ml的烧杯中放进250ml去离子水，置于电炉上煮沸；

B.3.2  煮沸开始后把样品轻轻放入水中，煮沸20分钟后，把烧杯从电炉上取下，用镊子把试料夹出，用洗瓶对试料加以冲洗，冲洗液进入烧杯；

B.3.3  烧杯中加入10毫升1mol/L的盐酸，置于电炉上煮沸5分钟；

B.3.4  将煮洗液冷却至室温，倒进250ml的容量瓶中，定容至刻度。

附录C

（规范性附录）

环保电工钢涂层的膜重（碱消解法）

- C.1  检测装置及试剂

1） 烧杯 500ml

2） 电炉

3） 洗瓶

4） 镊子

5)  万分之一天平

6)  氢氧化钠（AR）

7)  去离子水

- C.2  样品要求

表面洁净，无油污等污染物；电工钢钢片尺寸30mm×50mm 5片。

- C.3  检测步骤

C.3.1  称取40克氢氧化钠，精确到0.1克，称取360克去离子水，精确到0.1克。配置成10%的液碱放入烧杯备用；

C.3.2  将5片试样放入万分之一天平称重，重量计为W1;

C.3.3  将称重完的样品放入液碱烧杯中，置于电炉上煮沸。煮沸15分钟后，把烧杯从电炉上取下，用镊子把样品夹出，用洗瓶对样品加以冲洗；

C.3.4  将冲洗好的样品及时放入150℃鼓风干燥箱中烘烤1小时后，冷却至室温；

C.3.5  将冷却好的样片称重后，重量计为W2。

- C.4  计算

样品环保涂层膜重W0=W1-W2