团体标准

T/CSM ×××× —2022

船体结构用钢

激光电弧复合焊接工艺规范

Laser arc hybrid welding process specification for hull structural steel

2022 - XX - XX发布

2023- XX - XX实施

中国金属学会 发布

ICS 77.180

CCS H 40

目  次

前  言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	激光电弧复合焊接工艺	3

5	激光电弧复合焊接试验要求	3

6	预焊接工艺规范(pWPS)和焊接工艺规程(WPS)	4

7	焊接工艺试验	8

8	激光电弧复合焊接设备监控	11

9	生产质量控制	12

10	防止激光辐射的危害	12

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国金属学会标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：中集海洋工程研究院有限公司、北京科技大学、济南大学、山东钢铁集团日照钢铁有限公司

本文件主要起草人：王寿军 王琪晨 滕瑶 刘金程 张涛 尚成嘉 李秀程 夏佃秀 孙卫华 李国宝

船体结构用钢激光电弧复合焊接工艺规范

- 范围

- 本文件规定了船体结构用钢激光电弧复合焊接工艺规范的激光电弧复合焊接工艺、激光电弧复合焊接试验要求、预焊接工艺规范(pWPS)和焊接工艺规程(WPS)、焊接工艺试验、激光电弧复合焊接设备监控、生产质量控制和防止激光辐射的危害。

本文件适用于船舶制造和海洋结构施工中EH36及以下级别的高强度和普通强度热轧钢板用激光电弧复合焊接工艺的基本要求和应用范围。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应版本的适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 4063-2009 焊接和联合工艺方法-工艺方法术语和引用编号方法

ISO 6947-2019 焊接及相关工艺-焊接位置

ISO 12932-2013 C级 焊接.钢、镍及镍合金的激光电弧复合焊.缺陷质量分级

ISO 15609-6:2019 金属材料焊接工艺规程及评定-焊接工艺规程 第6部分 激光电弧复合焊接

ISO 15614-1:2003 金属材料焊接工艺规程及评定-焊接工艺试验 第1部分 钢的弧焊和气焊和镍及镍合金的弧焊

ISO 15614-3:2003 金属材料焊接工艺规程及评定-焊接工艺试验 第3部分  铸铁的弧焊

ISO 15614-14:2013 金属材料焊接工艺规范和评定-焊接工艺评定试验 第14部分 钢、镍及镍合金的激光电弧复合焊接

EN 207(6):2017 个人护目镜.防激光辐射滤光镜和护目镜(激光护目镜)

EN 208(7):2009 用于激光和激光系统调整工作的护目镜（激光调节护目镜）

EN 60825-1:2014  激光器欧盟CE认证标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

  - 复合焊接 Hybrid welding

采用两种（或两种以上）热源形成同一个熔池进行焊接的工艺方法，见图1.

说明：

1— 激光束；

2— 焊枪。

图1 激光电弧复合焊接示意图

  - 上升 Slope up

在焊接开始时，束流功率有节制性的增加。

  - 下降 Slope down

在焊接过程将要结束时，束流功率有节制性的减小。

  - 工作距离 Working distance

工件表面与设备标准基准点（该点相对实际聚焦镜或反射镜中心）之间的距离。

  - 几何参数 Geometrical parameters

描述激光束、电弧与焊接接头的相对位置的所有尺寸及公差。

  - 定位焊道 Tracking run

为将被焊件固定在合适的位置，而在正式焊接之前焊制的焊道。

注：定位焊道可以是连续焊或断续焊的不完全熔透焊道。

- 激光电弧复合焊接工艺

- 4.1 工艺描述

激光焊和电弧焊技术的结合称为激光电弧复合焊接，包括激光类型和电弧焊方法。激光电弧复合焊接是一种将激光束和电弧结合在一个工艺区域并形成一个熔池的过程。

- 4.2 激光电弧复合焊接特点

与传统的焊接方法相比，激光电弧复合焊接的热输入量小，焊接速度快，对待焊工件的装配精度要求高。

- 4.3 工艺认可应遵循的步骤

- 4.3.1 参数确定

确定基本工艺参数，进行系统地试验和测试。

- 4.3.2 过程控制

引入一种新的焊接方法时，认可工作须在过程受控且证明过程稳定、可重复后实施。

- 4.3.3 正式认可

确定稳定且有变化范围的焊接工艺后，进行正式的工艺认可，包括编写预焊接工艺规范和焊接工艺评定实验。

- 激光电弧复合焊接试验要求

- 5.1 焊接设备

焊接设备的激光束部分在使用前应按ISO 15616-1:2003进行测试。设备状况应在ISO 15616-1:2003规定的有限偏差范围内。气体流量和压力测量仪表应定期按照ISO 15616-3:2003标准进行校准。

- 5.2 焊接材料

焊接工艺规程中应确定焊接材料和气体等辅助材料，并纳入采购清单。

- 5.3 焊接人员

焊接人员应进行专业培训，持证上岗

- 5.4 焊接工艺评定

在焊接工艺评定之前，必须有文件证明焊接工艺稳定且可重复。

- 预焊接工艺规范(pWPS)和焊接工艺规程(WPS)

在进行焊接试验之前应先编制pWPS。此规范应包含影响激光电弧复合焊接质量的所有相关参数。WPS应根据焊接工艺评定试验结果和规范要求的焊接参数范围进行编制。典型的焊接参数应包含在pWPS和WPS中。

- 6.1 制造商

——WPS的编号；

——焊接工艺评定报告（WPQR）的编号；

——制造商名称。

- 6.2 母材

——母材（类型/等级）；

——母材的厚度范围。

- 6.3 焊接方法

应用的焊接方法应采用ISO 4063-2009规定的方法代号来表述，每种焊接方法用“&”分隔。

- 6.4 接头设计

应提供描述接头的设计、形状、尺寸、公差的图样，包括表面粗糙度或提供相关信息的标准编号。

- 6.5 焊接位置

焊接位置应按ISO 6947-2019或其他相关标准确定。

- 6.6 焊接接头制备

应提供接头制备的下列有关信息：

——接头制备方法、清洗、去污等；

——已准备好的接头保护。

- 6.7 焊接操作

应包括以下信息：

——激光及焊丝摆动或不摆动；

——激光及焊丝摆动的方式、振幅、频率及停顿时间。

- 6.8 装配定位

应对固定焊接工件所使用的方法（包括定位焊）进行说明。

- 6.9 焊接衬垫

应给出相应的下列信息：

——衬垫类型（材料衬垫、气体衬垫、焊剂衬垫等）；

——衬垫材料和尺寸；

——保护气体的代号（如果有必要，标明供应商与商标）；

——保护气流量（如果有要求）；

——焊剂材料的种类和型号（如果有必要，标明供应商与商标）。

- 6.10 填充材料

对于填充材料至少应给出以下内容：

——填充材料的型号（如果有必要，标明供应商与商标）；

——焊丝或焊带的规格。

- 6.11 焊接设备

- 6.11.1 激光焊接设备

至少应提供以下信息：

——类型（如YAG或者CO2激光）、型号、制造商；

——额定功率；

——连续波或脉冲激光；

——光束模式；

——波长；

——光束偏振及方向；

——水冷设备的种类、型号、制造商。

- 6.11.2 激光传输及聚焦系统

至少应提供以下相关信息：

——激光传输方式；

——光源到聚焦系统的距离；

——聚焦系统入口处的光束直径；

——光束传输与聚焦系统参数；

——焦点光斑尺寸。

- 6.11.3弧焊装置

至少应提供以下相关信息：

——种类、型号以及制造商。

- 6.11.4辅助系统

应提供以下相关信息：

——种类、型号以及制造商；

- 6.12 焊接参数

- 6.12.1 光束工艺参数

应提供以下相关信息：

——工件表面的激光功率，包括对激光功率测量的技术条件；

——使用的脉冲模式；

——峰值功率；

——频率；

——脉冲宽度；

——脉冲形状。

——保护气体（如采用）。包括流量、种类、纯度；

——功率渐变斜率的详细资料（如采用），包括递增和递减的过程；

——摆动模式、振幅、频率及停留时间（如采用）。

- 6.12.2 电弧工艺参数

应提供以下相关信息：

——电流类型（交/直流）和极性；

——功率渐变斜率的详细细节（如采用），包括递增和递减的过程；

——脉冲参数，如必要，根据焊接工艺提供功率源协同装置；

——送丝速度；

——电流范围；

——电压范围；

——保护气体（流量、纯度、种类及喷嘴直径）。

- 6.12.3 焊接速度

应提供以下相关信息：

——焊接速度；

——必要时，焊接速度的变化细节。

- 6.12.4 几何参数

应用简图或照片来记录以下参数

（1）激光：

——焦点位置；

——光束位置（工件表面处激光束与焊缝中心线的横向偏移量）；

——光束相对于接头和焊接方向的方位（二面角）。

（2）电弧/电极：

——焊丝干伸长（熔化极）或电弧长度（非熔化极）；

——电极位置（工件表面处电极与焊缝中心线的横向偏移量）；

——电弧或电极相对于接头和焊接方向的方位（二面角）。

（3）复合：

——焊接方向（电弧在前或在后）；

——光束与电极轴线（工件表面，沿焊缝中心线方向）的距离；

——光束与电极轴线的夹角。

- 6.13 预热及焊后热处理

如果需要预热或焊后热处理，则相应的pWPS和WPS应对预热和焊后热处理的要求进行规定。

- 6.13.1 预热温度

——开始焊接时的预热温度。

——不需要预热时，应给出焊前工件的最低温度。

- 6.13.2 道间温度

应规定道间温度的上限。

- 6.13.3 焊后热处理

焊后热处理应根据相关标准和规范确定。

- 6.14 焊前及焊后操作

所有的机械打磨、化学处理及热处理要求应在WPS中做出规定。

- 焊接工艺试验

- 7.1 总则

试件的焊接和试验应分别按照本文件7.2、7.3和7.4进行。

- 7.2 试件

试件应按照ISO 15614-14:2013第6款的有关规定进行准备。

- 7.3 无损检测（NDT）

无损检测应在以下范围内进行：

——100％目视检测；

——100％射线检测或超声波检测；

——100％表面裂纹检测（磁粉检测或渗透检测）。

除非另有说明，否则常规对接焊缝和角焊缝表面及内部质量通常应符合ISO 12932-2013中质量等级 B 的相关要求。

目视检测应特别注意正确的熔深，气孔和杂质以及焊缝外观轮廓。

- 7.4 破坏性试验

对于对接焊缝，有以下相关试验（检测方法参考CCS 材料与焊接规范）：

——拉伸试验；

——弯曲试验；

——冲击试验；

——宏观断面试验；

——硬度试验。

在宏观断面上，可能会出现尖锐转变。如有疑问，必须在试验期间测试这种几何形状的疲劳效果。

在任何情况下，在目视检测过程中，必须使用认可的宏观部分作为生产焊缝几何形状合格的参考。

对于角焊缝，有以下相关试验：

——宏观断面试验；

——硬度试验；

——破断试验；

- 7.5 认可范围（基本变量）

焊接工艺试验结束后，应根据以下规定的认可范围制定焊接工艺规程(WPS)，任何超出范围的变化，应要求进行新的焊接工艺试验。

母材：对于EH36及以下的普通强度钢和高强度钢，对于每种强度等级，焊接工艺被认为适用于所试验的相同和较低韧性等级的钢。对于每一种韧性等级，焊接程序都被认为适用于所试验的相同和较低的强度水平。

材料厚度：对于全熔透对接接头和T型接头（单面和双面焊接），试板厚度(对接接头的板厚和T型接头的腹板厚度)小于5mm时，适用范围仅限于试验厚度；试板厚度大于等于5mm时，适用范围为试验厚度的0.8倍至1倍。

焊接工艺：每种机械化程序都应独立合格（全机械化和自动化）。激光电弧复合焊接与其他焊接方法组合焊的评定应通过组合焊试验进行。不允许使用组合焊工艺覆盖独立的焊接工艺。

焊接位置：位置的覆盖范围仅限定于试验位置。接头和焊缝类型：对任何一种类型的接头或焊缝的焊接仅限定试验的接头或焊缝类型。

焊道层数：合格的 WPS 的焊道层数仅限于与试验层数相同。

焊接材料：应用仅限于使用试验的焊材品牌和焊材规格的组合。当焊材品牌和焊材规格发生任何变化时，需重新进行焊接试验。

电流和极性的类型：对焊接工艺试验中使用的电流[交流(AC)、直流(DC)、脉冲电流]和极性的类型应进行确定。

预热及层间温度:当需要预热时，预热温度的下限为焊接工艺试验开始时使用的预热温度。层间温度的上限是焊接工艺试验中的最大层间温度。

焊后热处理：沉淀硬化材料焊接前的初始热处理条件不允许变化。不允许增加或者去除热处理。

热输入：热输入量的适用范围为焊接工艺试验时使用的值的±15%，热输入的计算公式如下：

公式中：

Qnom：热输入,单位为千焦/毫米；

P：激光功率，单位为千瓦；

U：电弧电压，测量时尽可能接近电弧，单位为伏特；

I：焊接电流，单位为安培；

V：焊接速度，单位为毫米/秒。

- 7.6 焊接工艺评定记录（WPQR）

WPQR 是评估每个焊接试件（包括重新试验）结果的说明。ISO 15609-6:2019中为WPS列出的相关项目也应与本文件7.4要求所拒绝的任何特性的细节一起包括在内。如果没有发现不合格的特性或不合格的试验结果，则详细说明焊接工艺试件结果的WPQR是合格的。

- 7.7 表面状态

关于角焊缝，钢板表面去除底漆，以免产生气孔和飞溅，使焊接过程不稳定。

- 7.8 定位焊

激光电弧复合焊接如需要特殊的定位焊工艺。通常使用通过激光束焊接进行的定位焊接。

- 激光电弧复合焊接设备监控

- 8.1 常规设备的维护和检查

夹紧系统、定位系统、铣刀等机械部件应当定期进行检查和维护，焊缝跟踪系统应进行充分维护，并应保持传感器的清洁。

常规焊接设备也应定期检查，测量仪器要定期校准。

- 8.2 激光束参数的检查和测量

为了获得可接受且可靠的复合焊接工艺，应将激光束的性能保持在规定的范围内。

应使用指定的设备定期测量激光束参数。获得的数据应存储在数据库中，并应支持操作员调整和进行设置。主要参数如下：

——光束直径；

——激光功率和功率分配；

——光学元件和/或激光枪头的温度；

——镜片的清洁度；

——焦距；

——焦点位置；

——其他测量和检查。

- 8.3 焊接参数控制

所有焊接参数都应存储在数据库中，并自动传输到机器控制系统。预设参数取决于焊接配置（厚度、接缝准备、间隙等），应在WPS中进行说明。

如果一个或多个参数接近预设极限，系统将会警示；如果焊接参数达到或超过限制，则焊接过程将由控制单元自动停止。

- 生产质量控制

- 9.1 无损检测（NDT）

无损检测应按照技术协议指定的无损检测工艺进行。

除非另有规定，目视检测、射线检测、超声波检测和磁粉检测的接收标准为ISO 12932-2013 C级。

- 9.2 返修

不满足标准等级要求的焊缝，可以根据等级要求通过常规焊接方法进行修复。为了保证质量，应采取以下措施：

——使用本文所述检测方法检查焊缝质量；

——焊缝缺陷部位标记；

——缺陷去除；

——常规焊缝修补；

——缺陷修补部位进行无损检测。

- 防止激光辐射的危害

EN 60825-1:2014标准（5）规定了MPE值，该值代表眼睛或皮肤无伤害可暴露的最大激光辐射水平。如果有潜在的人眼暴露在MPE等级以上的危险，则应使用护目镜。在标准EN 207（6）:2017和EN 208（7）:2009中给出了用于生产和激光维修加工目的安全护目镜的测试，标记和推荐选择作出了规定。

直接或间接可以看到激光焊接或相关光源的位置的人员，应始终佩戴适合该特定激光的护目镜。