ICS XX.XXX

CCS  XX

团   体   标   准

T/CSM XXXX-YYYY

高炉炼铁变压吸附供氧技术规范

Technical specification for pressure swing adsorption oxygen supply in

blast furnace

xxxx-xx-xx发布                      xxxx-xx-xx实施

中国金属学会发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国金属学会提出并归口。

本文件起草单位：北京北大先锋科技股份有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司、安徽马钢气体科技有限公司、日照铸福实业有限公司、唐山唐钢气体有限公司、南昌方大资源综合利用科技有限公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、中国金属学会。

本文件主要起草人：姜贺、耿云峰、雷志高、代素勇、吴畏、刘士华、方祥军、袁苑、张文涛、段会涛、门学军、李真发、高怀等。

本文件首次发布。

高炉炼铁变压吸附供氧技术规范

范围

本文件规定了变压吸附制氧技术应用于高炉炼铁中的术语和定义、原理与流程、应用分类、技术要求、基本操作与防护措施。

本文件适用于采用变压吸附制氧技术为高炉炼铁提供氧气设施的设计及运行，钢铁行业中的热风炉、加热炉和焦炉等采用富氧燃烧的工业窑炉可参照执行。采用深冷制氧技术为高炉炼铁提供氧气的供氧设施部分也可参考本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 33969 | 高炉富氧喷煤技术规范 |
| --- | --- |
| GB 50030 | 氧气站设计规范 |
| JB/T 6427 | 变压吸附制氧、制氮设备 |
| YB/T 4591 | 高炉炼铁安全生产操作技术要求 |
| YB/T 4963 | 钢铁行业富氧燃烧节能技术规范 |

术语和定义

JB/T 6427-2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

机前富氧  Oxygen enrichment before blast furnace blower

在高炉炼铁过程中，将常压氧气通入高炉鼓风机进气管道，氧气与空气混和并经过压缩及热风炉加热后送入高炉中，从而增加高炉鼓风中氧气浓度的方法。

机后富氧  Oxygen enrichment after blast furnace blower

在高炉炼铁过程中，将压缩后的氧气与经过高炉鼓风机压缩的冷风汇合经热风炉加热后送入高炉中，从而增加高炉鼓风中氧气浓度的方法。

富氧燃烧 oxygen-enriched combustion

助燃空气中氧浓度大于常规空气氧浓度的燃烧。

富氧率 oxygen-enriched rate

助燃空气高炉鼓风富氧时相对于常规空气增加的氧含量百分数。

原理与流程

原理

变压吸附制氧的原理是利用制氧吸附剂对氮气的吸附量大而对氧气的吸附量很小，并且吸附量随着压力的改变而变化，通过在加压下吸附，降压或抽真空解吸的方式来实现氧气和氮气的分离，从而获得氧气。

流程

常用的变压吸附制氧工艺流程见图1。空气由空气过滤器除去杂质，经过鼓风机加压及冷却器冷却后进入吸附塔，吸附塔内装填有制氧吸附剂，制氧吸附剂主要吸附氮气而氧气吸附的很少，氧气经过缓冲罐后作为产品氧气供给用户。制氧吸附剂吸附到一定程度后通过抽真空的方式使氮气解吸。

图1 变压吸附制氧工艺流程

应用分类

5.1 根据不同使用条件，变压吸附制氧为高炉提供氧气可采取两种方式，即机前富氧工艺和机后富氧工艺。机前富氧工艺不需要氧气压缩机，具有配套设备少和能耗低的特点，宜作为首选方式。

5.2 机前富氧工艺流程简图见图2。

图2 机前富氧工艺流程图

5.3 机后富氧工艺流程简图见图3。

图3 机后富氧工艺流程图

技术要求

一般要求

变压吸附制氧设备的设计及制作应符合JB/T 6427的规定。

变压吸附制氧设备为高炉提供氧气时，产品氧气纯度范围宜在80±1%（体积百分含量），与高炉冷风混和后的富氧率宜在3%~10%之间，富氧率可根据高炉的实际情况在满足高炉正常使用的前提下进行调整。

变压吸附制氧设备的氧气产能根据高炉富氧率要求确定，宜为高炉单独建设变压吸附制氧设备。有多台高炉对应多套变压吸附制氧设备时，各制氧设备的输氧管线可以通过切断阀连通，互为备用。

高炉需氧量变化时可调节变压吸附制氧的产氧量，降低氧气放散量。

采用机前富氧工艺时氧气输送压力为5kpa~15kpa（G），具体压力由管道系统阻力确定。采用机后富氧工艺时氧气输送压力为0.6MPa~0.8MPa（G）。

动力设备要求

变压吸附制氧设备中加压设备采用鼓风机，抽真空设备采用真空泵，宜采用随压力变化而流量变化较小的鼓风机和真空泵，采用罗茨式鼓风机和真空泵时应符合JB/T8941有关规定。

氧气压缩机可采用活塞式氧气压缩机或离心式氧气压缩机。活塞式氧气压缩机应符合JB/T9105有关规定，离心式氧气压缩机应符合JB/T11848有关规定。

吸附系统要求

变压吸附制氧设备的吸附系统包括吸附塔、吸附剂、切换阀门以及相应的管道。

吸附塔有轴向吸附塔和径向吸附塔两种形式，较大规模的变压吸附制氧设备宜采用径向吸附塔，当需要使用直径大于4m的轴向吸附塔时宜用径向吸附塔替代。

变压吸附制氧设备用的吸附剂包括脱水吸附剂和制氧吸附剂两种，其中脱水吸附剂可采用13X分子筛，制氧吸附剂应采用高效锂基制氧专用分子筛。

用于变压吸附制氧设备吸附系统的阀门，应采用气动蝶阀，切换阀门开关时间应小于1s，阀门密封寿命至少应满足设备运行1年的时间要求。

供氧设备要求

采用机前富氧工艺时，氧气通过输送管路接入高炉风机入口管，入口管上安装有专用混和器。

采用机后富氧工艺时，氧气增压设备宜采用活塞式氧气压缩机，对于用氧量较大的情况也 可采用离心式氧气压缩机。

控制系统要求

变压吸附制氧设备宜采用PLC控制系统，采用机前富氧工艺时应为机前富氧系统配置独立的PLC控制系统。

变压吸附制氧设备的控制系统应具备完善的监控、报警和联锁功能，需要检测的参数包含压力、温度、振动、氧气流量、氧气纯度。

变压吸附制氧设备的控制系统应具备负荷调节功能，根据高炉用氧的需要通过程序控制能够实现氧气产量的调节。

机前富氧的控制系统应包含氧气流量、混和后氧气浓度的检测。

高炉风机的运行参数信号应接入机前富氧的控制系统中，包括高炉风机的运行及停止信号、流量参数。

机后富氧工艺中氧气压缩部分的参数信号应接入变压吸附制氧设备的控制系统中，高炉风机的运行和停止信号宜接入变压吸附制氧的控制系统，在高炉风机停止运行时应及时停止氧气压缩机，停止送氧。

基本操作与防护措施

基本操作

变压吸附制氧设备应根据高炉需氧情况进行启动和停止。

变压吸附制氧设备启动后，通过调节使氧气流量和氧气纯度满足使用要求后方可通知具备  送氧条件。

采用机前富氧工艺为高炉供气时，应根据高炉风机的风量、氧气流量和氧气纯度计算出混和后的氧气浓度，该氧气浓度不大于规定混和后的氧气浓度时方可开启机前富氧的送氧阀门开始供氧，混和后的氧气浓度计算按式（1）进行：

F=（Q1-Q2）×0.2095+Q2×fQ1×100%................（1）

式中：

F—混和后的氧气浓度，以%表示；

f—氧气纯度，以%表示；

Q1—高炉风机体积流量，单位为标准立方米每分钟（Nm3/min）；

Q2—氧气体积流量，单位为标准立方米每分钟（Nm3/min）。

采用机后富氧工艺为高炉供气时，混和后的氧气浓度计算按式（2）进行：

F=Q1×0.2095+Q2×fQ1+Q2×100%................（2）

式中：

F—混和后的氧气浓度，以%表示；

f—氧气纯度，以%表示；

Q1—高炉风机体积流量，单位为标准立方米每分钟（Nm3/min）；

Q2—氧气体积流量，单位为标准立方米每分钟（Nm3/min）。

高炉风机停止前，应先关闭机前富氧的送氧阀门，再停高炉风机。

防护措施

氧气管道、阀门和管件应按GB50030的要求进行除锈、脱脂，检验合格后方可使用。

变压吸附制氧设备应在鼓风机排气压力过高、真空泵吸气压力过低以及氧气输送压力过高时进行报警，当压力到达联锁条件时打开放空阀门并停机。

变压吸附制氧设备应配置UPS电源，当出现意外停电时为控制系统供电。

机前富氧系统的防护措施。

机前富氧系统应配置氧气自动放散阀，当系统出现异常情况需要停止送氧时应及时将氧气放散。氧气放散口的设置应符合GB50030的规定。

在氧气混和器前应设置过滤器，防止杂质进入高炉风机影响风机运行安全。

机前富氧系统配置的氧气分析仪应定期进行校验，当氧气浓度超标达到报警值时系统应发出报警信号，并通过调节阀门减小氧气供应量。

机前富氧系统应配置安保氮气系统，安保氮气系统由氮气储罐、自动开关阀及管路组成。

供给一台高炉风机的氧气如有多个供应气源，并且多个气源加和后的氧气量超过高炉最大允许供应氧气量时，应设置氧气流量超高报警及联锁，以保证高炉的安全稳定运行。

机后富氧系统的防护措施。

机后富氧系统中氧气压缩机的操作应按制造厂的操作说明书执行。

机后富氧系统应在氧气压缩机后设置氧气自动放散调节阀，当系统出现超压时应自动调节氧气放散量，并维持输送压力；当出现异常情况需要停止送氧时应及时将氧气放散，氧气放散口的设置应符合GB50030的规定。

——————————————————————————