附件一：

中国金属学会团体标准

《高炉炼铁变压吸附供氧技术规范》

编制说明

标准制定工作组

2022年9月

# 一 、工作概况

## 1、任务来源

根据目前国内市场的需求以及变压吸附制氧设备在炼铁中应用的发展状况，经中国金属学会标准化工作委员会批准立项编制《高炉炼铁变压吸附供氧技术规范》团体标准。本标准立项公示文件编号为金字【2021】121号。

## 2、制定本标准的目的和意义

在钢铁冶炼过程中，采用富氧空气进行生产操作已经被广泛应用，尤其是在高炉炼铁过程中，富氧喷煤技术普遍被采用，富氧率也在逐渐提升，获得了良好的节能降耗效益。近些年来，变压吸附制氧设备的大型化取得了长足的进步，并在高炉炼铁等钢铁冶炼过程中有了较多的应用，未来随着节能降耗以及环保方面的要求，变压吸附制氧设备在钢铁行业中使用会有更大的发展空间。目前国内还没有关于变压吸附制氧设备在高炉炼铁等钢铁行业中应用的相关技术规范，使各个企业在制氧设备的选用以及使用过程中缺乏必要的指导。

基于以上情况，为了满足钢铁行业选用变压吸附制氧设备的需求，便于设备的合理使用，在征求部分钢铁企业意见的基础上，编制出本团体标准。

本团体标准的意义在于规范变压吸附制氧设备的基本要求以及规定合理的使用方法，为钢铁企业提供选型和使用参考。

## 3、主要工作过程

3.1预研阶段(项目前期调研)

时间：2021年9月~2021年10月。

本阶段所做的主要工作：

（1）成立标准编制工作组，明确了人员分工和工作进度安排；

（2）本标准牵头单位组织人员查阅相关资料、调研部分钢铁企业使用情况；

（3）编写标准草案。

3.2起草阶段(形成征求意见稿)

时间：2021年11月~2021年12月。

本阶段所做的主要工作：

根据前期工作的成果，经过分析、汇总以及讨论，于2021年12月完成征求意见稿的编写。

3.3  征求意见阶段

时间：2022年3月~2022年6月。

本阶段所做的主要工作：

根据征求意见稿发送后各单位的反馈，已经对标准文件进行修改，完成标准审定稿的编制。本标准征求意见通知文件编号为金字【2022】31号，反馈意见的单位包含钢铁企业、工程设计单位、高等院校等。标准编制工作组共计收到反馈意见50余条，反馈意见已回复完毕，标准审定稿已编制完成。

3.4 标准审定阶段

根据中国金属学会标准化工作委员会的工作安排召开标准评审会。

## 4标准起草单位及人员

本文件起草单位： 北京北大先锋科技股份有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司、安徽马钢气体科技有限公司、日照铸福实业有限公司、唐山唐钢气体有限公司、南昌方大资源综合利用科技有限公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、中国金属学会。

本文件主要起草人： 姜贺、耿云峰、雷志高、代素勇、吴畏、刘士华、方祥军、袁苑、张文涛、段会涛、门学军、李真发、高怀等。

# 二、 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

## 1、编制原则：

本标准的编制依据GB/T 1.1-2020的规定进行编写。在确定主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求更好的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

## 2、主要内容：

## 2.1 总则

高炉炼铁变压吸附供氧技术要求在国内尚无正式发布的标准，在实际产品的设计、制造及使用等过程中无规可循，不能从规范的角度提供强有力的支持和保障，制定本标准填补了该领域的标准空白。

## 2.2范围

本标准规定了变压吸附制氧技术应用于高炉炼铁中的术语和定义、原理与流程、应用分类、技术要求、基本操作与防护措施，适用于采用变压吸附制氧技术为高炉炼铁提供氧气的设计及使用，钢铁行业中的热风炉、加热炉和焦炉等采用富氧燃烧的工业窑炉可参照执行。采用深冷制氧技术为高炉炼铁提供氧气的供氧设施部分也可参考本标准执行。

## 2.3标准内容

（1）术语和定义

JB/T 6427-2015中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

机前富氧、机后富氧、富氧燃烧和富氧率。

（2）原理与流程

采用大型变压吸附制氧设备的常规工艺流程，具体流程简图见下图：

（3）应用分类

按照现有的高炉富氧的供氧流程，分为机前富氧和机后富氧两种，详见下图：

机前富氧：

机后富氧：

（4）技术要求

- 变压吸附制氧设备的设计及制作依据JB/T 6427《变压吸附制氧、制氮设备》的相关规定；

- 高炉炼铁过程中对氧气纯度要求不高，而变压吸附制氧设备可以在氧气纯度80%~93%（体积百分含量）之间长期稳定运行，且纯度越低单位电耗越低。因此，变压吸附制氧设备为高炉提供氧气时，产品氧气纯度按80%设计较为经济合理，考虑到使用中纯度会有小范围的波动，产品氧气纯度宜确定为80±1%；

- 根据调研部分钢铁企业的使用情况，与高炉冷风混和后的富氧率较低的情况下为2.5%，较高的情况下为9%，因此建议的富氧率在3%~10%之间。由于各钢铁企业的富氧率存在一定的差异，可根据高炉的实际情况在满足高炉正常使用的前提下进行调整；

- 单独的制氧系统，有利于高炉的稳定富氧，因此宜为高炉单独建设变压吸附制氧设备，在《高炉炼铁工程设计规范》中也有相应的说明；

- 根据高炉风机的使用条件，采用机前富氧工艺时氧气输送压力为5kpa~15kpa（G），具体压力由管道系统阻力确定。采用机后富氧工艺时氧气输送压力为0.6MPa~0.8MPa（G）；

- 大型变压吸附制氧设备需采用径向吸附塔和高效锂基制氧吸附剂；

- 采用机前富氧工艺时，应配置机前富氧专用混和器。

（5）基本操作与防护措施

关于防护方面的要求主要依据为GB50030《氧气站设计规范》，同时为了保证使用的可靠性，制定了专门的防护要求，主要包含：

- 实时监测混和后的氧气浓度，超过安全值时联锁停机；

- 机前富氧混和器前设置过滤器；

- 机前富氧工艺配置安保氮气系统；

- 设置超压放空联锁保护。

# 三、产业化情况和预期达到的经济效果等情况

变压吸附制氧设备具有能耗低、占地面积小、操作灵活以及建设周期短等诸多特点。钢铁行业中采用氧气参与生产过程的环节很多，是氧气需求的主要行业之一，变压吸附制氧设备在钢铁钢业中的应用也越来越普遍。

近些年来由于高炉富氧喷煤技术的广泛应用，高炉炼铁过程更加节能，效率显著提高，越来越多的钢铁企业采用为高炉新建变压吸附制氧设备替代已有空分装置富余的氧气为高炉供氧。变压吸附制氧设备能耗低及操作灵活的特性与高炉炼铁相结合带来了更好的经济效益。

北京北大先锋科技股份有限公司近几年已为国内外多家钢铁企业供应数套用于高炉炼铁的变压吸附制氧设备。根据钢铁企业实际的运行情况，均获得了良好的使用效果，节能及增产效果明显，并且从部分企业的富氧率来看，富氧率仍有进一步提升的空间。通过对部分企业使用情况的统计，高炉富氧率最低为2.5%，最高为9%，大多在5%左右。通过提高富氧率能够增加煤比，降低焦比，从而节省运行费用。根据统计情况，富氧率每增加1%，增加的煤比在10kg/t~20kg/之间，不同企业增加的煤比量有一定差异，这与每座高炉的炉况以及不同企业的操作习惯不同有关。此外，变压吸附制氧设备单位制氧电耗较深冷空分制氧更低，可以节电约20%，因此采用变压吸附制氧设备为高炉供氧，在上述经济效益基础上能够进一步的降低使用成本。

随着国内钢铁行业的发展情况，变压吸附制氧设备在高炉炼铁中的运用越来越多。确定该标准对于规范化的设计、制造变压吸附制氧设备及高效规范的使用起到重要作用。

# 四、涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准的制定符合现行的国家法律、法规和满足现行强制性国家标准的要求。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

# 七、标准性质的建议说明和标准水平

根据我国标准性质的划分，建议将本标准作为推荐性标准。

本标准暂无国内可以对比的同类标准，技术内容达到国内领先水平。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

2022年9月