1.ICS 25.180.10

K 61

团体标准

T/CSM —GM40

螺旋梯度熔炼连铸设备

Screw gradient continuous caster for material melting preparation

(报批稿)

2022 - 12- xx发布

2022 - 12- xx实施

中国金属学会 发布

目  次

前  言	II

引 言	III

1	范围	0

2  规范性引用文件	0

3  术语和定义	0

4  基本要求	1

5  技术要求	5

6  试验方法	6

7  检验规则	8

8  包装、运输及贮存	9

9  附录	9

前  言

本标准按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国金属学会提出并归口。

本标准起草单位:北京科技大学、北京理工大学、钢研纳克检测技术股份有限公司。

本标准主要起草人:李静媛、戴尚、王锦俊、程兴旺、李冬玲、赵雷。

本标准为首次发布。

引 言

材料高通量制备是提高新材料研发效率的重要手段，是节约资源节省研发成本的有效途径，同时也是产生材料大数据的可靠来源之一。随着国内外开展材料基因工程研究的范围扩大、人员增多、研究深入，提出的材料高通量制备新方法、新技术、新设备层出不穷。本文件提出一种适用于熔点低于1600℃多组元梯度合金材料样品快速制备的螺旋梯度连铸高通量制备设备，可实现材料高通量快速筛选，提高材料筛选效率。

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到第4章中4.1和4.2与国家发明专利ZL201610267117.5《一种高通量制备多组分梯度金属材料的装置》和美国发明专利US201816169570《Apparatus for high-throughput screw caster of multi-component gradient metal material》相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人：北京科技大学.

联系人：李静媛.

地址：北京市海淀区学院路30号.

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

螺旋梯度熔炼连铸设备

- 范围

本文件规定了螺旋梯度熔炼连铸设备的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及储存等内容。

本文件基于材料基因工程高通量制备理念，适用于铝合金、镁合金、锌合金、铜合金、锡合金多组元梯度合金材料样品快速制备所使用的螺旋梯度熔炼连铸设备(以下简称连铸设备),可扩展应用于熔点低于1600℃其它多组分合金的制备。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5226.1 机械电器安全  机械电器设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 5959.1  电热和电磁处理装置的安全  第一部分：通用要求

GB/T 5959.3  电热装置的安全  第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求

GB/T 10067.3  电热装置基本技术条件 第3部分  感应电热装置

GB/T 12467.3  焊接质量要求  金属材料的熔化焊  第3部分：一般质量要求

GB/T 13384 机电产品包装技术通用条件

GB/T 24342  工业机械电器设备  保护接地电路连续性试验规范

NB/T 47003.1  钢制焊接常压容器

YB/T 036.17  冶金设备制造通用技术条件  机械加工件

3  术语和定义

下列术语和定义语适用于本文件。

3.1

材料高通量制备 high throughput preparation

采用某种制备方法在短时间内一次性制备出大量试验样品。

3.2

螺旋梯度 screw gradient

利用紧贴套筒内壁的螺杆将不同成分的合金熔体隔离开，在熔腔内形成梯度。

3.3

引锭杆 dummy bar

用于将流入结晶器后发生凝固的合金从铸型中牵引出的装置。

4  基本要求

4.1连铸设备原理

由系统控制将合金颗粒连续、按比例地装入料斗，合金颗粒通过料斗管路流入熔腔内，在其自身重力及螺旋杆旋转带动下，不断地缓慢向下流动。混合合金颗粒在熔腔外壁的感应加热线圈作用下，不断升温，在到达熔腔底部之前完全熔化。最后，熔体顺着结晶器流出、凝固，被引锭杆拉出形成成分梯度变化的合金棒，单根一般不超过0.5m，如有切割可连续拉制。

1—进料系统

2—加热系统

3—结晶凝固系统

4—拉铸系统

5—自动控制系统

图1 螺旋梯度熔炼连铸设备示意图

4.2. 连铸设备结构

4.2.1组成

连铸设备包含进料系统、加热系统、结晶凝固系统、拉铸系统、自动控制系统5个部分，基本结构形式参见图1所示，各部件规格及数量要求见表1。

4.2.2 进料系统

包含送料机构以及微进料机构，基本结构形式参见图2、图3，送料机构部件包括料斗、下料管/出料管，伺服电机，送料螺杆，规格及数量要求应满足表1。微进料机构部件包括微量进料机构料斗、伺服电机、出料管，其规格及数量要求应满足表1。

1—料斗

2—送料螺杆

3—伺服电机

4—出料管

图2 送料机构结构示意图

1—伺服电机

2—微量进料机构料斗

3—出料管

图3. 微进料机构结构示意图

4.2.3 加热系统

由感应加热装置以及熔腔组成。熔腔的基本结构形式参见图4，熔腔外部设置测温孔，测温孔开设位置依据自身要求进行设计，其中套筒、螺杆、热电偶的规格及数量要求应满足表1，套筒和螺杆的材质可根据自身要求进行设计。电磁感应加热装置应根据所需功率进行配置，外设防护罩，规格及数量应要求满足表1。

1—螺杆

2—进料口

3—套筒

4—螺纹

5—测温孔

6—出料口

图4 熔腔结构示意图

4.2.4 结晶凝固系统

由结晶器以及铸型组成，结晶器与铸型的配合基本结构形式参见图5，其规格及数量要求应满足表1。结晶器入料口应设置热电偶测温。铸型材质以及尺寸可根据结晶器的尺寸以及实际的使用需求进行确定。

1—测温孔

2—铸型

3—出水口

4—进水口

图5 结晶器结构示意图

4.2.5 拉铸系统

由立柱、引锭杆、伺服电机组成。其配合的基本结构形式参见图6。拉铸速度由伺服电机控制，采用自动控制和手动操作两种方式调节牵引速度，拉铸速度一般为0～10mm/s。其部件规格及数量要求应满足表1。

1—引锭杆

2—立柱

3—伺服电机

图6 拉铸系统结构示意图

4.2.6  自动控制系统

由工控机、多通道PLC可编程控制器构成，实现制备过程参数的设置，对设备运行进行全过程的自动控制，包括自动配料、加热、转动、结晶、拉铸、冷却水，其要求应满足表1。

4.3  尺寸

设备整体高度一般不高于2.5m，各系统组件型号、数量、用途、工艺应满足表1所示。

表1 各组件型号参数

| 设备名称 | 本文件中 出处 | 规格型号（mm） | 数量（套） | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 套筒 | 4.2.3 | 外径φ110～φ200 | 1 | 与其他配件构成熔腔 |
|  |  | 内径φ80～φ180 |  |  |
|  |  | 高370～450 |  |  |
| 送料螺杆 | 4.2.2 | 长150～200 | ≥2 | 料斗控制合金颗粒下料量 |
|  |  | 螺距20～30 |  |  |
|  |  | 螺棱2～3 |  |  |
| 料斗 | 4.2.2 | 料斗体积 | ≥2 | 盛装合金颗粒原料 |
|  |  | 0.32～2L |  |  |
| 下料管/出料管 | 4.2.2 | 外径φ10、内径φ6、长100 | ≥6 | 合金原料进入熔腔通道 |
| 螺杆 | 4.2.3 | φ60～150 | 1 | 带动合金颗粒向下并熔化 |
|  |  | 高375～345 |  |  |
| 感应加热装置 | 4.2.3 | 型号满足要求即可 | 1 | 超音频加热器 |
| 设备名称 | 本文件 出处 | 规格型号（mm） | 数量（套） | 用 途 |
| 伺服电机 | 4.2.2、4.2.5 | 型号满足要求即可 | ≥8 | 带动螺杆/链条转动/牵引引锭杆 |
| 微量进料机构料斗 | 4.2.2 | 48×48×80 | 2 | 微量进料 |
| 结晶器 | 4.2.4 | 可根据实际需求设计尺寸 | ≥1 | 结晶合金形成铸棒 |
| 防护罩 | 4.2.3 | 200×200×200 | 1 | 罩住加热熔腔，保护作用 |
| 立柱 | 4.2.5 | 300×200×1800，厚8 | 1 | 设备支撑柱 |
| 自动控制系统 |  | 型号满足要求即可 | 1 | 自动控制系统 |
| 热电偶 | 4.2.3、4.2.4 | S型热电偶（Φ4） | ≥3 | 插入测温孔测温 |
| 铸型 | 4.2.4 | 根据实际尺寸需求设计 | ≥5 | 嵌于结晶器内的铸型 |
| 引锭杆 | 4.2.5 | 根据实际需求设计 | ≥6 | 牵引凝固合金棒 |

5  技术要求

5.1  一般要求

5.1.1  连铸设备应符合本文件要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.1.2  连铸设备技术要求应符合标准GB/T 10067.3的规定。

5.1.3  自动控制系统可根据使用需求设计，满足连铸设备使用要求。

5.1.4  感应加热装置技术参数由供需双方商定。

5.2  材质要求

5.2.1  连铸设备外壳要求耐高温。

5.2.2  结晶器内嵌石墨铸型一般采用高强石墨，如需其它材质，根据实际情况自行决定。

5.2.3  结晶器冷却水套宜采用304不锈钢，其材质和性能要求应符合标准NB/T 47003.1中规定。

5.2.4  感应加热线圈宜采用T2退火态铜管。

5.2.5  法兰材料由供需双方商定。

## 5.3  制造要求

5.3.1  除图样及规定的技术文件外，机加工件的制造应符合YB/T 036.17的规定，一般不低于C级。

5.3.2  连铸设备焊接加工按GB/T 12467.3执行。

5.3.3  结晶器应首先进行热处理或者时效消除应力，再进行机加工。

5.3.4  感应加热设备的选取应与连铸设备的额定功率、冷却水量相匹配。电器设备使用要求应满足产品说明书以及标准GB/T 5226.1。

5.3.5  自动控制系统程序设计应与连铸设备功能需求相匹配。

## 5.4  环境要求

连铸设备运行环境应符合下列要求：

a) 环境温度不超过-4℃~40℃；

b) 相对湿度不超过90%（25℃）；

c) 工作电压：额定电压±10%；

d) 工作场所不得有腐蚀性气体；

e）感应加热冷却水压力保持0.1MPa。

## 5.5  安装要求

5.5.1  连铸设备按图纸装配，装配前应对各模具及配件进行检查。

5.5.2  电磁感应加热装置、自动控制柜应按产品说明书要求安装。

5.5.3  连铸设备需按要求可靠接地，满足GB/T 24342中规定。

## 5.6  安全和环保要求

5.6.1  连铸设备的安全要求需满足本文件相关条款以及GB/T 5959.1、GB/T 5959.3中有关规定。

5.6.2  机组正常运转时噪声声压值不应超过85dBA。

5.6.3  加热温度不应超过1600℃。

5.7  原料要求

5.7.1  连铸设备所熔炼的原料应为纯金属、中间合金、化合物。

5.7.2  原料形状需为近球形颗粒，粒径为0.6mm~5mm。

5.7.3  原料送入料斗前应进行干燥。

5.7.4  原料使用前应实际测试原料的堆积密度、每一圈下料体积（cm3/r）。

5.8  结晶器运行要求

5.8.1  结晶器进出口水温度差应≤20℃。

5.8.2  采用结晶器入料口的热电偶测温，测试底部金属的温度。

5.8.3  感应加热时，冷却水流量调节范围为0～1000L/h，冷却水开度为0～100%。

5.9  自动控制系统要求

5.9.1  自动控制系统应功能可靠，并确保所有功能互不干扰。

5.9.2  自动控制系统控制器件应考虑误操作带来的危险，在设计时应考虑容错，防止误操作引起意外启动。

5.9.3  自动控制系统的每个装置应设置急停器件。急停器件应符合GB/T 5226.1-2019中10.7的规定。

5.9.4  自动控制系统需设置引锭杆限位装置及处理程序。

5.9.5  自动控制系统故障后，应能保证通过手动来进行操作。

6  试验方法

6.1  外观质量

通过感官法检测连铸设备塑料和金属外壳的外观质量，用深度尺测量相邻两个配件接合面的错位值，用塞尺检查相邻两个配件接合面的间隙值

表2 外观检验项目

| 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 电磁加热设备 | 感应线圈不应存在破损、堆叠情况 |
| 模 具 | 干燥、干净 |
| 连接水管 | 无漏水现象 |

6.2  自动控制系统实验

安装好连铸设备各个部件，开启冷却水，在主料斗放入金属颗粒，在自动控制柜操作界面输入下料参数、熔炼温度、螺杆转速、下拉速度，应按程序保证每圈下料体积。

6.3  循环水测试

连铸设备组装后需进行水压试验，水泵正常运行，进、出水管连接部位不得有渗漏。水压试验压力为工作压力的1.5倍以上，保压30min。

表3 循环水测试项目

| 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 水泵 | 正常运行 |
| 水管连接处 | 无漏水现象 |

6.5  吹气测试

吹气试验应保持氩气气压为1～5MPa之间，气流平稳，保持时间30min。

表4 吹气测试项目

| 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 氩气气压 | 1～5MPa |

6.6  电磁感应加热测试

打开循环水以及电磁感应加热设备，首先加热到最高温度1600℃，加热时间10min，保持20min，停机冷却至室温；然后控制加热到600℃，加热时间10min，保持20min，停机冷却至室温，检查热电偶温度值、水流量，进、出水温度差等参数是否正常。

表5 电磁感应加热测试项目

| 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 热电偶 | 正常显示温度 |
| 水流量 | 正常无堵塞 |
| 进出水温度差 | ≤20℃ |

6.7  制备功能试验

开启冷却水。在料斗按熔点从大到小分别放入合金颗粒，每次下料取两种以上的合金颗粒，设定下料速度以及熔炼温度，料斗送料时螺杆转速范围为0.001r/s～2r/s。分别对不同组合的合金进行熔炼试验，温度加热到设定温度时，保温10min。连铸设备应按照升温程序稳定准确的运行，温差保持在±10℃，合金能够完全熔融。转动节流阀使金属熔体进入结晶器冷却。结晶器冷却过程应达到性能正常，进出水温差≤20℃。

表5 制备功能试验项目

| 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 螺杆转速 | 0.001r/s～2r/s |
| 加热温度差 | ±10℃ |
| 进出水温度差 | ≤20℃ |

6.8 拉铸功能试验

下拉牵引杆，下拉机构应按程序稳定准确的运行。产品检测应符合附录的要求。

7  检验规则

7.1  检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

7.2  出厂检验

产品须经出厂检验合格后方允许出厂。应按照7.4表6中规定进行出厂检验。

7.3  型式检验

应按照7.4表2中规定进行型式检验，有下列情况之一时应进行型式检验：

a) 产品结构、材料、工艺有重大改进，可能影响产品主要性能；

b) 批量生产时进行周期性检验，每年至少一次；

c) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

d) 停产半年以上恢复生产的产品；

e) 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构要求进行该项检验。

7.4 检验项目

表6中给出连铸设备的出厂检验以及型式检验的指标。结晶器的检验项目参照5.2.3中标准NB/T 47003.1中规定。

表6 检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- |
| 表面质量 | √ |  |
| 焊缝检测 | √ |  |
| 结晶器尺寸和粗糙度 | √ |  |
| 结晶器导电率 | √ |  |
| 自动控制系统实验 |  | √ |
| 电磁感应加热测试 |  | √ |
| 制备功能试验 |  | √ |
| 拉铸功能试验 |  | √ |
| 防止触及带电零件保护 |  | √ |

7.5 判断规则

每台连铸设备需经出厂检验，所检项目应全部合格，并附产品合格证后方可出厂。返修和调试后复检仍按全部出厂项目进行，复检合格后方可出厂。

型式检验中任一项不合格时，应查明原因，经修复后重新检验。如果再出现任何一项不合格时，则判定产品型式检验不合格。

8  包装、运输及贮存

8.1  包装

8.1.1  出厂时连铸设备的结晶器、进料系统、拉铸系统应采取临时防锈措施,并符合有关标准的规定。

8.1.2  每台连铸设备出厂时有下列文件：

a) 产品合格证；

b) 使用维护说明书；

c) 附件清单；

d）保修单。

8.1.3  连铸设备的包装、储运标志应符合 GB 2894、GB/T 13384、GB/T 191 的有关规定,外包装箱应牢固可靠，应能承受搬运过程中正常的跌落，不造成工具和附件的损坏。

8.2  运输（参考其他）

8.2.1  产品在运输过程中，必须保证不受碰撞、雨淋、化学腐蚀性物质及有害气体的侵蚀。

8.2.2  搬运应轻拿轻放，严禁堆码、翻滚和抛掷。

8.3  贮存

8.3.1  连铸设备应贮存在空气干燥，无有害气体入侵的库房内。

8.3.2  严禁将腐蚀性化学品如酸、碱或装有上述化学品的物品如蓄电池等多功能一起贮存于同一间库房内。

9  附录

原料试验

a）取原料，用电子秤称取其质量m，用量筒称取其体积V，重复10次取平均值，计算合金颗粒的堆积密度ρ1=m/V1；

b）取原料填满料斗，测量其开始下料时，螺杆所需旋转的最小圈数B；

c) 取原料填满料斗，首先让螺杆先旋转B圈，接着螺杆旋转C圈，并测量下料体积V2，取其平均值V2/C，则为原料每圈下料体积。

产品检测

a）采用游标卡尺、直尺等测量棒材的直径、长度，与设计的合金尺寸进行比较；

b）对合金棒材纵剖面进行成分检测，应符合设计合金的成分梯度分布，参见图7。

Xn为合金纵剖面第n个成分，右边为某一元素含量的比例尺。

图7 化学成分检测取样示意图