CSM

ICS 77.140.?

H 46？

中国金属学会团体标准

T/CSM 00001—2018

经济型耐候结构钢

Cost-effective Atmospheric Corrosion Resistant Structural Steel （征求意见稿） 2018-12-29发布 2019-2-10实施 中国金属学会 发 布

前  言

本标准参考了EN 10025-5: 2004《结构钢热轧产品—第5部分：改善耐大气腐蚀性结构钢交货技术条件》、ISO 4952: 2006《改善耐大气腐蚀结构钢》、ISO 5952: 2005《改善耐大气腐蚀型性结构用热连轧钢板》、ASTM A 242/A242M-04《高强度低合金结构钢》、ASTM A 588/A588M-05《最小屈服点为50ksi高强度低合金耐大气腐蚀钢》、ASTM A 606-04《耐大气腐蚀的高强度低合金热轧及冷轧钢板和钢带》、ASTM A 871/A871M-03《耐大气腐蚀的高强度低合金钢板》、JIS G 3114: 2004《焊接结构用耐候钢》、JIS G 3125: 2004《高耐候性轧制钢材》和GB/T4171-2008《耐候结构钢》等，结合国内耐候钢的发展及应用情况，制定本经济型耐候结构钢标准。

本标准与参考标准相比，对下列内容进行了修改：

——重新制定标准名称

——重新制定钢牌号；

——重新制定各牌号的化学成分和力学性能；

本标准的附录A、附录B、附录C为资料性附录。

本标准主要起草单位：钢铁研究总院、上海大学、鞍钢集团、宝武集团、沙钢集团、承德钢铁、新金钢铁、唐山东华、中建钢构、金海钢构。

本标准主要起草人：

经济型耐候结构钢

1  范围

本标准规定了经济型耐候结构钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

本标准适用于车辆、桥梁、集装箱、建筑、塔桅和其它结构用具有耐大气腐性能的热轧和冷轧的钢板、钢带、型钢和长材。耐候钢可制作螺栓连接、铆接和焊接的结构件。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.3 钢铁及合金的化学分析方法 二安替比林甲烷钼酸重量法测定磷量

GB/T 223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法

GB/T 223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.14 钢铁及合金的化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.16 钢铁及合金的化学分析方法 变色酸光度法测定钛量

GB/T 223.19 钢铁及合金的化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮钨分光光度法

GB/T 223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氯酸盐分光光度法

GB/T 223.30 钢铁及合金的化学分析方法 对-溴苦杏仁沉淀分离-偶氮胂三分光光度法测定铬量

GB/T 223.33 钢铁及合金的化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土含量

GB/T 223.40 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T 223.49 钢铁及合金的化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量

GB/T 223.59 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 223.60 钢铁及合金的化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.61 钢铁及合金的化学分析方法 磷钼酸胺容量法测定磷量

GB/T 223.62 钢铁及合金的化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63 钢铁及合金的化学分析方法 高氯酸钠（钾）光度法测定锰量

GB/T 223.64 钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 223.67 钢铁及合金 硫含量的测定 次甲级蓝分光光度法

GB/T 223.68 钢铁及合金的化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.69 钢铁及合金 硫含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.71 钢铁及合金的化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量

GB/T 223.72 钢铁及合金硫含量的测定 重量法

GB/T 223.76 钢铁及合金的化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量

GB/T 228.1 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 247 钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 708 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 709 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备

GB/T 4171 耐候结构钢

GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花原子发射光谱分析方法（常规法）

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T 17505 钢及钢产品的一般交货技术要求

GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20125 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

NACIS/C H 083:2013 高温合金，钢铁及铁、镍、钴、铬、钛、铜、镁、铝、锌金属及合金化学分析方法ICP-MS测定硼、钪、镓、银、铟、锡、锑、铈、铪、铊、铅和铋含量

TB/T 2375 铁路用耐候钢周期浸润试验方法

YB/T 081 冶金技术标准的数值修约与检验数值的判定原则

3  术语和定义

本标准采用下列术语和定义：

3.1 经济型耐候钢  Cost-effective atmospheric corrosion resistant steel

通过添加少量的合金元素如RE（稀土元素）、Cu、P、Cr、Ni等，使其在金属基体表面形成保护层，以提高耐大气腐蚀性能的钢。

3. 2 热机械轧制 thermo-mechanical rolling

最终变形在某一温度范围内进行，使材料获得仅仅依靠热处理不能获得的特定性能的轧制工艺。

注1：轧制后如果加热到580℃可能导致材料强度值的降低，如果确实需要加热到580℃以上，则应由供方进行。

注2：热机械轧制交货状态可以包括加速冷却、或加速冷却并回火〈包括自回火)，但不包括直接淬火或淬火加回火。

3.2 正火轧制 normalizing rolling

最终变形在某一温度范围内进行，使材料获得与正火后性能相当的轧制工艺。

4  分类和代号

4.1 分类

各牌号的分类及用途见表1

表1

| 类别 | 牌号 | 生产方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济型耐候钢 | Q235RE、Q345RE、Q390RE Q420RE、Q460RE | 热轧 | 车辆、集装箱、建筑承重结构、建筑外挂结构框架、建筑装饰板、塔桅结构、车库、围栏或其它结构件等结构用，具有较好的耐大气腐蚀性能 |
|  | Q265RE,Q310RE | 冷轧 |  |

4.2 牌号及表示方法

经济型耐候钢的牌号由“屈服强度”的汉语拼音首位字母“Q”屈服强度的下限值以及质量等级（A、B、C、D、E）组成。

例如：Q235REC

Q——屈服强度中“屈服”字汉语的首位字母；

235——钢的下屈服强度的下限值，单位为N/mm2；

RE——为添加 “稀土”元素的代号；

C——质量等级。

5  尺寸、外形、重量及允许偏差

尺寸、外形、重量及允许偏差应符合相应标准的规定.

6  技术要求

6.1 钢的牌号和化学成分

6.1.1 钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表2的规定。

表2

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | RE | 其它元素 |
| Q235RE | ≤0.18 | ≤0.35 | ≤1.40 | ≤0.120 | ≤0.020 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | 0.015 0.045 | a,b |
| Q345RE | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.120 | ≤0.020 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | 0.015 0.045 | a,b |
| Q390RE | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | 0.015 0.045 | a,b |
| Q420RE | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | 0.015 0.045 | a,b |
| Q460RE | ≤0.18 | ≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | 0.015 0.045 | a,b |
| Q265RE | ≤0.12 | 0.10～0.40 | 0.20～0.50 | 0.070～0.120 | ≤0.020 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.20 | 0.015 0.045 | a,b |
| Q310RE | ≤0.12 | 0.10～0.40 | 0.20～0.50 | 0.070～0.120 | ≤0.020 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.20 | 0.015 0.045 | a,b |
|  | a 为了改善钢的性能可以添加一种或一种以上的微量合金元素；Nb 0.015%～0.20%，V 0.02%～0.20%，Ti 0.02%～0.20%，Als≥0.015%。若上述元素组合使用时，应至少保证其中一种元素含量达到上述化学成分的下限规定。 b 可以添加下列合金元素：Mo≤0.40%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.4 成品钢材化学成分的允许偏差应符合GB/T 222的规定。

6.1.5 耐大气腐蚀性要求

6.1.5.1 耐腐蚀性能可按照以下三种方式评价

（1）指数I值≥6.0，按照下列预测公式计算：

I=26.01(Cu)+3.88(Ni)+1.20(Cr)+1.49(Si)+17.28(P)-7.29(Cu)(Ni)-9.10(Ni)(P)-33.39(Cu)2

按照此公式计算的耐腐蚀性指数未包括稀土对材料耐候性能的作用。

（2）按照TB/T 2375检验，72小时周浸试验腐蚀速率≤1.6g/(m2*hr)

（3）电化学方法测试电极电位，积累实验判定数据。

6.1.5.2 若有其它要求，也可执行供需双方协商的办法。

6.2 冶炼方法

钢采用转炉或电炉冶炼，且为镇静钢。除非需方有特殊要求，冶炼方法由供方选择。

6.3 交货状态

热轧钢材以热轧、控轧或正火状态交货，冷轧钢材一般以退火状态交货。

6.4 力学性能和工艺性能

6.4.1 钢材的力学性能和工艺性能应符合表3的规定。

表3

| 牌号 | 拉伸试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180°弯曲试验e 弯心直径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屈服强度ReL, MPa |  |  |  | 抗拉强度 Rm，MPa | 断后伸长率Aa，% 不小于 |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤16 | ＞16～50 | ＞50～100 | ＞100 |  | ≤16 | ＞16～50 | ＞50～100 | ＞100 | ≤6 | ＞6～16 | ＞16 |
| Q235RE | ≥235 | 235～345 | 225～335 | 215～325 | 400～510 | 23 | 23 | 23 | 23 | a | 2a | 3a |
| Q345RE | ≥345 | 345～455 | 335～445 | 325～435 | 490～610 | 22 | 22 | 22 | 22 | a | 2a | 3a |
| Q390RE | ≥390 | 390～510 | 380～500 | 370～490 | 510～660 | 20 | 20 | 20 | 20 | a | 2a | 3a |
| Q420RE | ≥420 | 420～550 | 410～540 | 400～530 | 530～680 | 20 | 20 | 20 | 20 | a | 2a | 3a |
| Q460RE | ≥460 | 460～600 | 450～590 | 440～580 | 570～720 | 18 | 18 | 18 | 18 | a | 2a | 3a |
| Q265RE | ≥265 | - | - | - | ≥410 | 27 | - | - | - | a | - | - |
| Q310RE | ≥310 | - | - | - | ≥450 | 27 | - | - | - | a | - | - |
| 备注 | a 力学及工艺性能试验试样均取自钢带和钢板宽度的1/4 处，1MPa=1N/mm2； b 当厚度规格＜3mm 时，经供需双方协商Q345RE的抗拉强度Rｍ下限可以提高至510MPa； c 拉伸试验时，若屈服现象不明显，屈服强度采用RP0.2； d 断后伸长率采用短比例试样测定。试样宽度根据不同钢板厚度规格，按照GB/T228.1-2010中附录B和附录D的试样要求执行，板厚3mm以下，优先选择附录B中的P4试样；板厚等于或大于3mm，优先选择附录D中的P10试样。若采用其它标距进行试验，需要在质量证明书中注明标距长度及试样的横截面积，要求通过GB/T17600.1标准换算得到的短比例试样断后伸长率不低于本表规定的数值。 e 对于板材，冷弯试验要求横向；对于长材或型材，冷弯方向由双方协议确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.2 钢材的冲击性能应符合表4的规定

表4 冲击性能（V型缺口纵向冲击试验）

| 质量等级 | 试验温度，℃ | 冲击功KV2，J |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 最小值 |  |
| A | - | - | - |  |
| B | 20 | ≥47 | ≥33 |  |
| C | 0 | ≥47 | ≥33 |  |
| D | -20 | ≥47 | ≥33 |  |
| E | -40 | ≥47 | ≥33 |  |
| 当钢带和钢板厚度≤6mm，不做冲击试验。冲击试样尺寸随着钢板厚度作出调整，加工余量允许的条件下，尽可能采用较大宽度试样。钢板厚度≥12mm时，试样尺寸为10mm×10mm×55mm；钢板厚度＞8且＜12mm时，试样尺寸为7.5mm×10mm×55mm；钢板厚度＞6～8mm时，试样尺寸为5mm×10mm×55mm。其冲击吸收能量规定值应分别不小于表4规定值的100％、75％和50％。 |  |  |  |  |

6.5 其他要求

根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可增加以下检验项目。

a）晶粒度

钢材的晶粒度应不小于7级晶粒度不均匀性应在三个相邻级别范围内。

b）非金属夹杂物

钢材的非金属夹杂物应按GB/T10561的A法进行检验，其结果应符合表5的规定。

表 5

| A |  | B |  | C |  | D |  | Ds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |  |
| ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |

6.6 表面质量

6.6.1 钢材表面不得有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂和分层等对使用有害的缺陷。如有上述缺陷，允许清楚，清除的深度不得超过钢材厚度公差之半。清除处应圆滑无棱角。型钢表面缺陷不得横向铲除。

6.6.2 热轧钢材表面允许存在其他不影响使用的缺陷。但应保证钢材的最小厚度。

6.6.3 冷轧钢板和钢带表面允许有轻微的擦伤、氧化色、酸洗后浅黄色薄膜、折印、深度高度不大于公差之半的局部麻点、划伤和压痕。

6.6.4 钢带允许带缺陷交货，但有缺陷的部分不得超过钢带总长度的8%。

7 试验方法

7.1 钢材的外观应目视检查

7.2 钢材的尺寸、外形应用合适的测量工具测量。

7.3 每批钢材的检验项目，试样数量、取样方法和试验方法应符合表6的规定。

表6

| 序号 | 试验项目 | 试验数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学分析 | 1个/炉 | GB/T 20066 | GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 20125 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | 1组（3个）/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
| 4 | 冲击试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
| 5 | 晶粒度 | 1个/批 | GB/T 6394 | GB/T 6394 |
| 6 | 非金属夹杂物 | 1个/批 | GB/T 10561 | GB/T 10561 |

8 检验规则

8.1 组批规则

钢材应成批验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一规格、统一轧制制度和同一交货状态的钢材组成；每批重量不得超过60t；冷轧产品每批重量不得超过30t。

8.2 复验

8.2.1 如果冲击试验结果不符合规定时，应从同一取样产品上再取3个试样进行试验，先后6个试样的平均值应不小于表5的规定值，允许其中有2个试样低于规定值，但低于规定值70%的试样只允许只有一个。

8.2.2钢材的其他复验应符合 GB/T 7505 或GB/T 2101的规定。

8.3 数值修约

除非合同或订单中令有规定，当需要评定试验结果是否符合规定数值时，其修约方法应按YB/T 81的规定进行。

9 包装、标志和质量证明书

钢材的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101 的规定。

附录

（资料性附录）

改善耐大气腐蚀性能钢材的附加信息

自保护氧化层的耐蚀的效果与其组成成分以及钢中合金元素及其化合物的作用有关。耐大气腐蚀性能取决于基板的自动保护氧化层的形成过程中干湿交替的气候条件。所提供的保护作用与环境以及主要是在结构中的部位等其他条件有关。

在结构件设计及生产过程中，对于表面自动保护氧化层的形成及再生应作出规定。对于设计者来说，在计算过程中考虑裸露钢材的腐蚀，或者是提高产品的厚度对浸蚀进行补偿。

在空气中含有某些特殊的化学物质或者结构件长时间与水接触、或一直裸露在潮湿的空气中、或在海洋性气候中使用，建议采用常规表面保护。在涂漆前需去除产品表面的氧化皮。在相同条件下，涂漆后耐大气腐蚀钢的敏感程度小于一般结构钢。

非暴露结构件的表面与制造过程有关，需保持通风。否则需进行适当的表面保护。保护程度与最敏感的气候条件和结构件在腐蚀过程中的有效期有关。因此，就不同的用途选用何种合适的产品这一问题，使用方应与制造方进行协商。