CSM

ICS 77.140.?

H 46？

中国金属学会团体标准

T/CSM 00001—2018

冷镦和冷挤压用钢

Steel for cold heading and cold extruding （征求意见稿） 2018-12-29发布 2019-2-10实施 中国金属学会 发 布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　订货内容	2

4　分类及牌号表示方法	2

5　尺寸、外形、重量及允许偏差	2

6　技术要求	2

7　试验方法	7

8　检验规则	8

9　包装、标志和质量证明书	8

附录A（资料性附录）　热处理试样的力学性能	9

附录B（资料性附录）　本标准牌号与国外标准牌号对照表	10

参考文献	13

前  言

本标准是在GB/T 6478-2015的基础上，依据紧固件行业的需求修改而成。与GB/T 6478-2015相比，主要变化如下：

修改了非调质型钢牌号的命名代号。

降低了P、S含量的上限。

缩小了部分钢号的C和Mn含量上下限。

增加了夹杂物等级的具体要求。

增加了氧化铁皮的相关要求。

对脱碳层的要求更细化、严格。

原牌号ML18Mn及ML20Mn的名称分别修改成：ML18MnAl及ML20MnAl。

增加了6个牌号：

- 根据JIS G 3507-2010，对应增加两个牌号：ML40Mn（对应SWRCH41K）、ML50（对应SWRCH50K）。根据JIS G 4053，增加ML15CrMo（对应SCM415）。

- 根据ASTM A193/A193M的B7钢及ASTM A29/A29M-16中4142，增加对应成分的ML42CrMo。

- 新增ML20CrB。

- 新增ML45B。

引  言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及GB/T20004.1-2016《团体标准化 第1部分：良好行为指南》给出的规则起草。

本标准由中国金属学会提出。

本标准由中国金属学会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

冷镦和冷挤压用钢

范围

本标准规定了冷镦和冷挤压用碳钢和低合金钢的分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

本标准适用于公称直径为5.0mm~60mm的热轧盘条和公称直径为12mm~100mm的热轧圆钢（以下简称钢材）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 221-2008 钢铁产品牌号表示方法

GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.3 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T 223.4 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法

GB/T 223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.8 钢铁及合金化学分析方法 氟化纳分离-EDTA滴定法测定铝含量

GB/T 223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法

GB/T 223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.12 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酞二肼光度法测定铬量

GB/T 223.13 钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量

GB/T 223.14 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.16 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量

GB/T 223.17 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量

GB/T 223.18 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

GB/T 223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T 223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.37 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T 223.40 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T 223.53 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量

GB/T 223.54 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量

GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量

GB/T 223.59 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷蓝钼蓝分光光度法和锑磷钥蓝光度法

GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.61 钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量

GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

GB/T 223.64 钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 223.67 钢铁及合金 硫含量的测定 次甲基蓝分光光度法

GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.69 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.71 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量

GB/T 223.72 钢铁及合金 硫含量的测定 重量法

GB/T 223.75 钢铁及合金 硼含量的测定 甲醇蒸馏-姜黄素光度法

GB/T 223.76 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量

GB/T 223.78 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量

GB/T 223.79 钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法（常规法）

GB/T 223.81 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法

GB/T 223.84 钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法

GB/T 223.85 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 224 钢的脱碳层尝试测定法

GB/T 225 钢淬透性的末端淬火试验方法（Jominy 试验）

GB/T 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定法

GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 1979 结构钢低倍组织缺陷评级图

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 702-2017 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 14981-2009 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T 17505 钢及钢产品交货一般技术要求

GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样取样和制样方法

GB/T 20123 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20125 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 21834 中低合金钢 多元素成分分布的测定 金属原位统计分布分析法

GB/T 22368 低合金钢 多元素含量的测定 辉光放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 28300 热轧棒材和盘条表面质量等级交货技术条件

GB/T 28906-2012 冷镦钢热轧盘条

YB/T 5293 金属材料 顶锻试验方法

订货内容

按照本标准订货的合同应包括下列内容：

产品名称；

标准编号；

牌号；

规格；

尺寸、外形及精度级别；

重量和（或）数量；

交货状态；

包装方式及标识要求（未注明时，按供方提供的包装方式及标识）；

其它特殊要求。

分类及牌号表示方法

分类

本标准按钢的使用状态分为四类：非热处理型、表面硬化型、调质型（包括含硼钢）和非调质型冷镦和冷挤压用钢。

牌号表示方法

非热处理型、表面硬化型、调质型（包括含硼钢）

以“铆螺”两字拼音的首字母“ML”+平均碳含量（以万分之几计）+合金元素含量三部分组成。

非调质型

以“铆螺”两字拼音的首字母“ML”+“非”字拼音的首字母“F”+紧固件强度级别表示。

尺寸、外形、重量及允许偏差

热轧圆钢

热轧圆钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 702-2008的规定，尺寸精度要求应在合同中注明，未注明时按2组精度执行。

热轧盘条

热轧盘条的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 14981-2009的规定，其中尺寸和外形允许偏差应符合B级精度的规定。

根据供需双方协商，可供应其它规格及精度的圆钢和盘条。

技术要求

牌号和化学成分

非热处理型冷镦和冷挤压用钢的牌号和化学成分（熔炼成分）应符合表1的规定。

非热处理型冷镦和冷挤压用钢的牌号和化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Alt* |
| 1 | ML04Al | ≤0.06 | ≤0.10 | 0.20~0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| 2 | ML06Al | ≤0.08 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| 3 | ML08Al | 0.06~0.10 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| 4 | ML10Al | 0.09~0.13 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| 5 | ML10 | 0.09~0.13 | 0.10~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |
| 6 | ML12Al | 0.11~0.15 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| 7 | ML12 | 0.11~0.15 | 0.10~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |
| 8 | ML15Al | 0.14~0.18 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| 9 | ML15 | 0.14~0.18 | 0.10~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |
| 10 | ML20Al | 0.19~0.23 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| 11 | ML20 | 0.19~0.23 | 0.10~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |
| *当测定酸溶铝（Als）时，Als≥0.015%。 |  |  |  |  |  |  |  |

表面硬化型冷镦和冷挤压用钢的牌号和化学成分（熔炼成分）应符合表2的规定。

表面硬化型冷镦钢的牌号和化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Alt* |
| 1 | ML18MnAl | 0.16~0.20 | ≤0.10 | 0.60~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.020 |
| 2 | ML20MnAl | 0.19~0.23 | ≤0.10 | 0.70~1.00 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.020 |
| 3 | ML15Cr | 0.13~0.17 | 0.10~0.30 | 0.60~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | ≥0.020 |
| 4 | ML20Cr | 0.18~0.22 | 0.10~0.30 | 0.60~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | ≥0.020 |
| 表1中序号为4~11的八个牌号也适用于表面硬化型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *当测定酸溶铝（Als）时，Als≥0.015%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

调质型冷镦和冷挤压用钢（包括含硼钢）的牌号和化学成分（熔炼成分）应符合表3和表4的规定。

调质型冷镦和冷挤压用钢的牌号和化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 1 | ML25 | 0.24~0.27 | 0.10~0.30 | 0.40~0.60 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | - |
| 2 | ML30 | 0.29~0.32 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | - |
| 3 | ML35 | 0.34~0.37 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | - |
| 4 | ML40 | 0.39~0.42 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | - |
| 5 | ML45 | 0.44~0.47 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | - |
| 6 | ML50 | 0.48~0.51 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 |  |  |
| 7 | ML15Mn | 0.15~0.18 | 0.10~0.30 | 1.30~1.60 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | - |
| 8 | ML25Mn | 0.24~0.27 | 0.10~0.30 | 1.30~1.60 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | - |
| 9 | ML40Mn | 0.39~0.42 | 0.10~0.30 | 1.30~1.60 | ≤0.020 | ≤0.020 |  |  |
| 10 | ML30Cr | 0.29~0.32 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | - |
| 11 | ML35Cr | 0.34~0.37 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | - |
| 12 | ML40Cr | 0.39~0.42 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | - |
| 13 | ML45Cr | 0.42~0.47 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | - |
| 14 | ML15CrMo | 0.14~0.17 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| 15 | ML20CrMo | 0.19~0.22 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| 16 | ML25CrMo | 0.24~0.27 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| 17 | ML30CrMo | 0.29~0.32 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| 18 | ML35CrMo | 0.34~0.37 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| 19 | ML40CrMo | 0.38~0.41 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| 20 | ML42CrMo | 0.41~0.44 | 0.15~0.35 | 0.80~1.00 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 |
| 21 | ML45CrMo | 0.44~0.47 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |

含硼调质型冷镦钢的牌号及化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Sia | Mn | P | S | Bb | Altc | 其它d |
| 1 | ML20B | 0.19~0.22 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.0008~ 0.0035 | ≥0.020 | - |
| 2 | ML25B | 0.24~0.27 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 |  |  |  |  | - |
| 3 | ML30B | 0.29~0.32 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 |  |  |  |  | - |
| 4 | ML35B | 0.34~0.37 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 |  |  |  |  | - |
| 5 | ML45B | 0.44~0.47 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 |  |  |  |  |  |
| 6 | ML15MnB | 0.14~0.17 | 0.10~0.30 | 1.30~1.60 |  |  |  |  | - |
| 7 | ML20MnB | 0.19~0.22 | 0.10~0.30 | 0.90~1.10 |  |  |  |  | - |
| 8 | ML25MnB | 0.24~0.27 | 0.10~0.30 | 0.90~1.20 |  |  |  |  | - |
| 9 | ML30MnB | 0.29~0.32 | 0.10~0.30 | 0.90~1.20 |  |  |  |  | - |
| 10 | ML35MnB | 0.34~0.37 | 0.10~0.30 | 1.20~1.40 |  |  |  |  | - |
| 11 | ML40MnB | 0.39~0.42 | 0.10~0.30 | 1.20~1.40 |  |  |  |  | - |
| 12 | ML20CrB | 0.20~0.23 | 0.20~0.30 | 0.70~0.90 |  |  |  |  | Cr:0.20~0.40 |
| 13 | ML37CrB | 0.36~0.39 | 0.10~0.30 | 0.70~0.90 |  |  |  |  | Cr:0.20~0.40 |
| 14 | ML15MnVB | 0.14~0.17 | 0.10~0.30 | 1.30~1.60 |  |  |  |  | V:0.07~0.12 |
| 15 | ML20MnVB | 0.19~0.22 | 0.10~0.30 | 1.30~1.60 |  |  |  |  | V:0.07~0.12 |
| 16 | ML20MnTiB | 0.19~0.22 | 0.10~0.30 | 1.30~1.60 |  |  |  |  | Ti:0.04~0.10 |
| a 经供需双方协商，硅含量下限可低于0.10%。 b 如果淬透性和力学性能满足要求，硼含量下限可放宽到0.0005%。 c 当测定酸溶铝Als时，Als≥0.015%。 d 序号1~15中的Ti≥0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

非调质型冷镦钢

非调质型冷镦钢的牌号和化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Nb | V |
| 1 | ML F8 | 0.16~0.26 | ≤0.30 | 1.20~1.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.10 | ≤0.08 |
| 2 | ML F9 | 0.18~0.26 | ≤0.30 | 1.20~1.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.10 | ≤0.08 |
| 3 | ML F10 | 0.08~0.14 | 0.20~0.35 | 1.90~2.30 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.20 | ≤0.10 |
| 根据不同强度级及不同规格的需求，可添加Cr、B等其它元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢中残余铬、镍和铜的质量分数各不大于0.2%。

经供需双方协议，也可供应其它牌号的钢材。

钢材成品化学成分的允许偏差应符合GB/T 222中表2的规定。

冶炼方法

采用转炉或电炉冶炼。除非需方有特殊要求，冶炼方法由供方选择。

交货状态

钢材一般以热轧态交货。经供需双方协商，并在合同中注明，也可以退火状态交货。

力学性能

非热处理型

热轧态非热处理型冷镦钢的力学性能

| 牌号 | 抗拉强度Rm(MPa)，不大于 | 断面收缩率Z（%），不小于 |
| --- | --- | --- |
| ML04Al | 440 | 60 |
| ML08Al | 470 | 60 |
| ML10Al | 490 | 55 |
| ML15Al | 530 | 50 |
| ML15 | 530 | 50 |
| ML20Al | 580 | 45 |
| ML20 | 580 | 45 |
| 表中未列牌号钢材的力学性能按供需双方协议，未规定时，供方报实测值，并在质量证明书中注明。 |  |  |

表面硬化型和调质型

热轧状态交货一般不作力学性能试验。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可进行力学性能试验。退火态交货的钢材应符合表7的规定。

退火态交货的表面硬化和调质型

| 类型 | 牌号 | 抗拉强度Rm(MPa)，不大于 | 断面收缩率Z（%），不小于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面硬化型 | ML10Al | 450 | 65 |
|  | ML15Al | 470 | 64 |
|  | ML15 | 470 | 64 |
|  | ML20Al | 490 | 63 |
|  | ML20 | 490 | 63 |
|  | ML20Cr | 560 | 60 |
| 调质型 | ML30 | 550 | 59 |
|  | ML35 | 560 | 58 |
|  | ML25Mn | 540 | 60 |
|  | ML35Cr | 600 | 60 |
|  | ML40Cr | 620 | 58 |
| 含硼调质型 | ML20B | 500 | 64 |
|  | ML30B | 530 | 62 |
|  | ML35B | 570 | 62 |
|  | ML20MnB | 520 | 62 |
|  | ML35MnB | 600 | 60 |
|  | ML37CrB | 600 | 60 |
| 表中未列牌号钢材的力学性能按供需双方协议，未规定时，供方报实测值，并在质量证明书中注明。 钢材直径大于12mm时，断面收缩率可降低2%（绝对值）。 |  |  |  |

非调质型冷镦钢

热轧态交货的非调质型钢材力学性能应符合表8的规定。

热轧态交货的非调质型钢材的力学性能

| 牌号 | 抗拉强度Rm(MPa) | 断后伸长率A（%），不小于 | 断面收缩率Z（%），不小于 |
| --- | --- | --- | --- |
| MLF8 | 630~700 | 20 | 52 |
| MLF9 | 680~750 | 18 | 50 |
| MLF10 | ≥800 | 16 | 48 |

冷顶锻

公称直径为5mm~40mm的钢材应进行冷顶锻试验。根据试样冷顶锻后与冷顶锻前的高度之比，钢材的冷顶锻性能分为：

  - 超高级……1/5；

  - 高级……1/4；

  - 较高级……1/3；

  - 普通级……1/2。

钢材的顶锻性能要求应在合同中注明，未注明时应符合较高级别的要求。

含碳量≥0.30%或含合金元素的钢材在冷顶锻试验前，试样可先球化退火。

经冷顶锻试验后，试样表面不应出现裂纹。

脱碳层

调质型（包括含硼钢）和非调质型钢材应进行脱碳层检验，脱碳层深度应符合表9的规定。如果用户有特殊需求，应在合同中注明。

调质型（包括含硼钢）和非调质型钢材的脱碳层   单位：mm

| 公称直径D | 完全脱碳层深度 | 总脱碳层深度（铁素体+过渡层） |
| --- | --- | --- |
| D<7 | ≤0.01 | ≤0.09 |
| 7≤D≤15 | ≤0.01 | ≤0.10 |
| 15<D≤25 | ≤0.01 | ≤0.13 |
| 25<D≤32 | ≤0.01 | ≤0.18 |
| 32<D≤40 | ≤0.02 | ≤0.22 |
| 40<D≤50 | ≤0.02 | ≤0.27 |
| D大于50mm时，脱碳层深度由供需双方协商确定。 |  |  |

晶粒度

非热处理型、表面硬化型、调质型（包括含硼钢）钢材的奥氏体晶粒度应不小于6级，非调质型冷镦钢材的铁素体晶粒度应不小于9级。若供方工艺上有保障，可不做检验。

非金属夹杂物

钢材非金属夹杂物按GB/T 10561中A法评级，合格级别应符合表10中1组的规定。如果用户要求2组时，应在合同中注明。总级别均应不大于5级，如果有特殊需求，合格级别由供需双方协商确定。

夹杂物等级要求

| 组别 | A |  | B |  | C |  | D |  | Ds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |  |
| 1 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 |
| 2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 总级别：A+B+C+D≤5级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

低倍

根据需方要求，可对钢材进行低倍酸浸检验。在横向酸浸试片上不允许有目视可见的缩孔、气泡、分层、裂纹、夹杂和白点。酸浸低倍组织中一般疏松、中心疏松、中心（或锭型）偏析应各不大于2.0级。

末端淬透性

根据需方要求，并在合同中注明，表面硬化型和调质型（包括含硼钢）冷镦钢可进行末端淬透性试验,推荐的淬火温度和距淬火端部9mm处的洛氏硬度值参见表11。

表面硬化型和调质型（包括含硼钢）的末端淬透性a

| 牌号 | 推荐的淬火温度 | 距淬火端部9mm处的硬度，HRC |
| --- | --- | --- |
| ML20Cr | 900±5 | 23~28 |
| ML35Cr | 800±5 | 35~52 |
| ML40Cr | 850±5 | 41~58 |
| ML35 | 870±5 | ≥28 |
| ML20B | 880±5 | ≤37 |
| ML30B | 850±5 | 22~44 |
| ML35B | 850±5 | 24~52 |
| ML15MnB | 880±5 | ≥28 |
| ML20MnB | 880±5 | 20~41 |
| ML35MnB | 850±5 | 36~55 |
| ML15MnVB | 880±5 | ≥30 |
| ML20MnVB | 880±5 | ≥32 |
| ML37CrB | 850±5 | 30~54 |
| 表中未列牌号，供方报实测值，并在质量证明书中注明。 注：淬透性指数以距离dmm处的洛氏硬度值表示，即为Jxx-d |  |  |
| a 公称直径小于30mm的钢材允许在中间坯上取样进行实测。 |  |  |

表面质量

钢材表面不应有裂纹、结疤、夹杂、耳子和折叠等影响使用的缺陷。

钢材表面允许有深度不超过公差之半的个别划痕和麻点，以及深度不超过0.10mm的个别发纹。

氧化皮

钢材表面氧化铁皮的重量应不大于10kg/t，若供方在工艺上有保障，可不做检验。

氧化皮重量检验方法

方法1：取钢材拉伸试样测量其重量，进行拉伸试验并去除氧化皮后再称其重量，前后重量差为试样的氧化铁皮重量。（鞍钢）

方法2：取一盘（根）至数盘（根）试样称其重量，去除表面氧化皮再称其重量，前后重量差为试样的氧化铁皮重量。（宝钢）

每吨盘条的氧化铁皮重量的计算公式：

氧化皮的去除方法由供方检验部门选择。

修改说明：根据宝钢（Q/BQB 517-2009）及鞍钢(Q/ASB 234-2017)的企业标准增加氧化皮的要求。

试验方法

每批钢材的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表11中的规定。力学性能和化学成分试验结果应采用修约值比较法进行修约，修约规则按GB/T 8170的规定执行。

检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法及部位 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | GB/T 4336、GB/T 223、GB/T 2023、 GB/T 0125、GB/T 21834、GB/T 2368 |
| 2 | 拉伸 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冷顶锻 | 3个/批 | 不同根（盘）钢材 | YB/T 5293 |
| 4 | 脱碳层 | 2个/批 | 不同根（盘）钢材 | GB/T 224 |
| 5 | 晶粒度 | 1个/批 | 任一根（盘）钢材 | GB/T 6394 |
| 6 | 非金属夹杂物 | 2个/批 | 不同根（盘）钢材 | GB/T 10561 |
| 7 | 低倍组织 | 2个/批 | GB/T 226 | GB/T 226、GB/T 1979 |
| 8 | 末端淬透性 | 1个/炉 | 任一根（盘）钢材或钢坯，GB/T 225 | GB/T 225 |
| 9 | 硬度 | 3个/批 | 不同根（盘）钢材 | GB/T 230.1、GB/T 231.1 |
| 10 | 尺寸、外形 | 逐根（盘） | / | 千分尺、游标卡尺 |
| 11 | 表面质量 | 逐根（盘） | / | 目测 |
| 12 | 氧化皮 | 2个/批 | 不同根（盘）钢材 |  |

检验规则

检查和验收

钢材由供方质量监督部门进行检查和验收。供方应保证交货的钢材符合本标准的规定，需方有权按本标准的规定进行检查和验收。

组批规则

钢材应按批验收，每批由同一炉号、同一牌号、同一规格和同一热处理炉次的钢材组成。

复验与判定

钢材的复验与判定应符合GB/T 17505的规定。

包装、标志和质量证明书

除非别有规定，钢材的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。

（资料性附录）
热处理试样的力学性能

引言

本附录中的力学性能不是交货条件，仅作为本标准所列牌号有关力学性能的参考，不能作为采购、设计、开发、生产或其他用途的依据。使用者应了解实际所能达到的力学性能。

表A.1至A.4包含以下的信息

表面硬化型冷镦和冷挤压用钢热轧状态的硬度及试样经热处理后（按表A.2推荐的热处理制度）的力学性能参见表A.1。

表面硬化型钢材热轧状态的硬度及试样的力学性能

| 牌号a | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa，不小于 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % 不小于 | 热轧状态 布氏硬度HBW 不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML10Al | 250 | 400~700 | 15 | 137 |
| ML15Al | 260 | 450~750 | 14 | 143 |
| ML15 | 260 | 450~750 | 14 | - |
| ML20Al | 320 | 520~820 | 11 | 156 |
| ML20 | 320 | 520~820 | 11 | - |
| ML20Cr | 490 | 750~1100 | 9 | - |
| 试样毛坯直径为25mm；公称直径小于25mm的钢材，按钢材实际尺寸。 |  |  |  |  |
| A 表中未列牌号，供方报实测值，并在质量证明书中注明。 |  |  |  |  |

表面硬化型冷镦和冷挤压用钢试样推荐的热处理制度见表A.2。

表面硬化型钢材推荐的热处理制度

| 牌号a | 渗碳温度b ℃ | 直接淬火温度 ℃ | 双重淬火温度 ℃ |  | 回火温度c ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 心部淬硬 | 表面淬硬 |  |
| ML10Al | 880~980 | 830~870 | 880~920 | 780~920 | 150~200 |
| ML15Al | 880~980 | 830~870 | 880~920 | 780~920 | 150~200 |
| ML15 | 880~980 | 830~870 | 880~920 | 780~920 | 150~200 |
| ML20Al | 880~980 | 830~870 | 880~920 | 780~920 | 150~200 |
| ML20 | 880~980 | 830~870 | 880~920 | 780~920 | 150~200 |
| ML20Cr | 880~980 | 820~860 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 表中给出的温度只是推荐值，实际选择的温度应以性能达到要求为准。 淬火剂的种类取决于产品形状、冷却条件和炉子装料的数量。 |  |  |  |  |  |
| a 表中未列牌号，供方报实测值，并在质量证明书中注明。 b 渗碳温度取决于钢的化学成分和渗碳介质，一般情况下，如果钢直接淬火，不宜超过950℃。 c 回火时间，推荐为最少1h。 |  |  |  |  |  |

调质型冷镦和冷挤压用钢（包括含硼钢）的热轧态的硬度及试样经热处理后（按表A.4推荐的热处理制度）的力学性能见表A.3。

调质型钢（包括硼钢）的热轧态的硬度及试样经过热处理后的力学性能

| 牌号a | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % | 断面收缩率Z % | 热轧态布氏硬度 HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |  |  | 不大于 |
| ML25 | 275 | 450 | 23 | 50 | 170 |
| ML30 | 295 | 490 | 21 | 50 | 179 |
| ML35 | 430 | 630 | 17 | - | 187 |
| ML40 | 335 | 570 | 19 | 45 | 217 |
| ML45 | 355 | 600 | 16 | 40 | 229 |
| ML15Mn | 705 | 880 | 9 | 40 | - |
| ML25Mn | 275 | 450 | 23 | 50 | 170 |
| ML35Cr | 630 | 850 | 14 | - | - |
| ML40Cr | 660 | 900 | 11 | - | - |
| ML30CrMo | 785 | 930 | 12 | 50 | - |
| ML35CrMo | 835 | 980 | 12 | 45 | - |
| ML40CrMo | 930 | 1080 | 12 | 45 |  |
| ML42CrMo | 930 | 1080 | 12 | 45 |  |
| ML20B | 400 | 550 | 16 | - | - |
| ML30B | 480 | 630 | 14 | - | - |
| ML35B | 500 | 650 | 14 | - | - |
| ML15MnB | 930 | 1130 | 9 | 45 | - |
| ML20MnB | 500 | 650 | 14 | - | - |
| ML35MnB | 650 | 800 | 12 | - | - |
| ML15MnVB | 720 | 900 | 10 | 45 | 207 |
| ML20MnVB | 940 | 1040 | 9 | 45 | - |
| ML20MnTiB | 930 | 1130 | 10 | 45 | - |
| ML37CrB | 600 | 750 | 12 | - | - |
| 试样的热处理毛坯直径为25mm。公称直径小于25mm的钢材，按钢材实际尺寸。 |  |  |  |  |  |
| a 表中未列牌号，供方报实测值，并在质量证明书中注明。 |  |  |  |  |  |

调质型钢（包括硼钢）试样推荐的热处理制度

| 牌号a | 正火温度，℃ | 淬火温度，℃ | 淬火介质b | 回火温度c，℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML25 | Ac3+30~50 | - | - | - |
| ML30 | Ac3+30~50 | - | - | - |
| ML35 | Ac3+30~50 | - | - | - |
| ML40 | Ac3+30~50 | - | - | - |
| ML45 | Ac3+30~50 | - | - | - |
| ML15Mn | - | 880~900 | 水 | 180~220 |
| ML25Mn | Ac3+30~50 | - | - | - |
| ML35Cr | - | 830~870 | 水或油 | 540~680 |
| ML40Cr | - | 820~860 | 油或水 | 540~680 |
| ML30CrMo | - | 860~890 | 水或油 | 490~590 |
| ML35CrMo | - | 830~870 | 油 | 500~600 |
| ML40CrMo | - | 830~870 | 油 | 500~600 |
| ML42CrMo | - | 830~870 | 油 | 500~600 |
| ML20B | 880~910 | 860~890 | 水或油 | 550~660 |
| ML30B | 870~900 | 850~890 | 水或油 | 550~660 |
| ML35B | 860~890 | 840~880 | 水或油 | 550~660 |
| ML15MnB | - | 860~890 | 水 | 200~240 |
| ML20MnB | 880~910 | 860~890 | 水或油 | 550~660 |
| ML35MnB | 860~890 | 840~880 | 油 | 550~660 |
| ML15MnVB | - | 860~900 | 油 | 340~380 |
| ML20MnVB | - | 860~900 | 油 | 370~410 |
| ML20MnTiB | - | 840~880 | 油 | 180~220 |
| ML37CrB | 855~885 | 835~875 | 水或油 | 550~660 |
| 奥氏体化时间不少于0.5h，回火时间不少于1h。 |  |  |  |  |
| a 供方应报告性能指标实测值。 b 选择淬火介质时，宜考虑其他参数（形状、尺寸和淬火温度等）对性能和裂纹敏感性的影响。其它淬火介质（如合成淬火剂）也可以使用。 c 标准件行业按GB/T 3098.1-2010的规定，回火温度范围是380℃~425℃。在这种条件下的力学性能值与表A.3的数值有较大的差异。 |  |  |  |  |

（资料性附录）
本标准牌号与国外标准牌号对照表

非热处理型冷镦钢牌号与国外标准牌号的对照

见表B.1。

非热处理型冷镦钢牌号与国外标准牌号对照表

| 本标准 | GB/T 6478-2015 | ISO 4954-1993 | EN 10263-2：2001 | JIS G 3507-1：2010 | ASTM A29/A29M-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML04Al | ML04Al | CC 4 A | C 4 C | - | 1005 |
| ML06Al | ML06Al | - | - | SWRCH6A | 1006 |
| ML08Al | ML08Al | CC 8 A | C 8 C | SWRCH8A | 1008 |
| ML10Al | ML10Al | CC 11 A | C 10 C | SWRCH10A | 1010 |
| ML10 | ML10 | CC 11 A | C 10 C | SWRCH10K | 1010 |
| ML12Al | ML12Al | - | - | SWRCH12A | 1012 |
| ML12 | ML12 | - | - | SWRCH12K | 1012 |
| ML15Al | ML15Al | CC 15 A | C 15 C | SWRCH15A | 1015 |
| ML15 | ML15 | CC 15 K | C 15 C | SWRCH15K | 1015 |
| ML20Al | ML20Al | CC 21 A | C 20 C | SWRCH20A | 1020 |
| ML20 | ML20 | CC 21 K | C 20 C | SWRCH20K | 1020 |

表面硬化型冷镦钢牌号与国外标准牌号的对照

见表B.2。

表面硬化型冷镦钢牌号与国外标准牌号对照表

| 本标准 | GB/T 6478-2015 | ISO 4954-1993 | EN 10263-2: 2001 | JIS G 3507-1: 2010 JIS G 4053: 2008 | ASTM A29/A29M-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML18MnAl | ML18Mn | CE16E4 | C17E2C | SWRCH18A | 1018 |
| ML20MnAl | ML20Mn | CE20E4 | C17E2C | SWRCH22A | 1022 |
| ML15Cr | ML15Cr | - | - | SCr415 | 5115 |
| ML20Cr | ML20Cr | 20Cr4E | 17Cr3 | SCr420 | 5120 |

调质型冷镦钢（包括含硼钢）牌号与国外标准牌号的对照

见表B.3。

调质型冷镦钢牌号与国外标准牌号对照表

| 本标准 | GB/T 6478-2015 | ISO 4954-1993 | EN 10263-4：2001 | JIS G 3507-1：2010 | ASTM A29/A29M-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML25 | ML25 | - | - | SWRCH25K | 1025 |
| ML30 | ML30 | CE28E4 | - | SWRCH30K | 1030 |
| ML35 | ML35 | CE35E4 | C35EC | SWRCH35K | 1035 |
| ML40 | ML40 | CE40E4 | - | SWRCH40K | 1040 |
| ML45 | ML45 | CE45E4 | C45EC | SWRCH45K | 1045 |
| ML50 | - | - | - | SWRCH50K | 1050 |
| ML25Mn | ML25Mn | CE28E4 | - | SWRCH27K | 1026 |
| ML40Mn | - | - | - | SWRCH40K | - |

调质型冷镦钢牌号与国外标准牌号对照表

| 本标准 | GB/T 6478-2015 | ISO 4954-1993 | EN 10263-2：2001 EN 10263-4：2001 | JIS G 4053：2008 | ASTM A29/A29M-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML30Cr | ML30Cr | - | - | SCr430 | 5130 |
| ML35Cr | ML35Cr | 34Cr4E | 34Cr4 | SCr435 | 5135 |
| ML40Cr | ML40Cr | 41Cr4E | 41Cr4 | SCr440 | 5140 |
| ML45Cr | ML45Cr | - | - | SCr445 | 5145 |
| ML15CrMo | - | - | - | SCM415 | - |
| ML20CrMo | ML20CrMo | - | - | SCM420 | 4120 |
| ML25CrMo | ML25CrMo | 25CrMo4E | 25CrMo4 | SCM425 | - |
| ML30CrMo | ML30CrMo | - | - | SCM430 | 4130 |
| ML35CrMo | ML35CrMo | 34CrMo4E | 34CrMo4 | SCM435 | 4135 |
| ML40CrMo | ML40CrMo | 42CrMo4E | 42CrMo4 | SCM440 | 4140 |
| ML42CrMo | - | 42CrMo4E | 42CrMo4 | - | 4142 |
| ML45CrMo | ML45CrMo | - | - | SCM445 | 4145 |

含硼调质型冷镦钢牌号与国外标准牌号对照表

| 本标准 | GB/T 6478-2015 | ISO 4954-1993 | EN 10263-4：2001 | JIS G 3058：2010 | ASTM A29/A29M-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML20B | ML20B | CE20BG1 | 17B2 | SWRCHB223 | 10B21 |
| ML25B | ML25B | - | 25B2 | SWRCHB526 | 10B26 |
| ML30B | ML30B | CE28B | 28B2 | SWRCHB331 | 10B30 |
| ML35B | ML35B | CE35B | 38B2 | SWRCHB334 | 10B35 |
| ML45B | - | - | - | - | - |
| ML15MnB | ML15MnB | - | 17MnB4 | SWRCHB620 | - |
| ML20MnB | ML20MnB | CE20BG2 | 20MnB4 | SWRCHB320 | 10B22 |
| ML25MnB | ML25MnB | - | 27MnB4、23MnB4 | SWRCHB526 | - |
| ML30MnB | ML30MnB | - | 30MnB4 | SWRCHB331 | - |
| ML35MnB | ML35MnB | 35MnB5E | 37MnB5 | SWRCHB734 | - |
| ML40MnB | ML40MnB | - |  | - | - |
| ML20CrB | - | - | - | - | - |
| ML37CrB | ML37CrB | 37CrB1E | - |  | - |
| ML15MnVB | ML15MnVB | - | - | - | - |
| ML20MnVB | ML20MnVB | - | - | - | - |
| ML20MnTiB | ML20MnTiB | - | - | - | - |

参 考 文 献

[1] GB/T 3078-2008 优质结构钢冷拉钢材

[2] GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

[3] GB/T 3098.22-2009 紧固件机械性能 细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱

[4] GB/T 4232-2009 冷顶锻用不锈钢丝

- [5] GB/T 4356-2002 不锈钢盘条

- [6] GB/T 5953.1-2009 冷镦钢丝 第1部分：热处理型冷镦钢丝

- [7] GB/T 5953.2-2009 冷镦钢丝 第2部分：非热处理型冷镦钢丝

- [8] GB/T 5953.3-2009 冷镦钢丝 第3部分：非调质型冷镦钢丝

- [9] ISO 4954:1993 冷镦和冷挤压钢

- [10] EN 10263-2：2001 冷镦和冷挤压盘条、钢棒和钢丝 第2部分：非热处理钢的交货技术条件

- [11] EN 10263-4：2001冷镦和冷挤压盘条、钢棒和钢丝 第4部分：调质型钢的交货技术条件

- [12] JIS G 3507-1：2010 冷镦用碳素钢 第1部分：盘条

- [13] JIS G 3508-1：2010 冷镦用含硼钢 第1部分：线材

- [14] JIS G 4053：2008 机械制造用合金钢

- [15] ASTM A29/A29M-16 热锻及冷加工碳素钢和合金钢棒

- [16] ASTM A510/A510M-18 碳素钢盘条和粗拔圆钢丝一般要求