《合金调质结构钢》团体标准

编制说明

二零一九年七月

一、工作概况

1、任务来源

根据合金调质结构钢的需求及发展现状，由中国金属学会提出。

2、制定本标准的目的和意义

中国是钢铁生产大国，特殊钢中用于调质的合金结构钢占总特钢产量的30%以上，用于汽车、机械制造等行业，近年来合资企业众多，由于设计采用国外图纸，常使用国外标准中的调质钢，GB/T3077中的合金结构钢的种类、数量及质量已不能满足要求中国工业的发展需求，因此有必要制定合金调质结构用钢标准。

二、标准的制定原则

以科学、合理、先进、实用为原则，结合国内钢铁企业的发展、生产流程优化及工艺技术装备进步情况以及汽车行业对常用钢种的需求和质量要求，参考国内外相关的标准，制定本团体标准。

参考的文献包括：

[1] GB/T 3077-2015 合金结构钢

[2] BS EN ISO683-2:2016 热处理钢，合金钢和易切钢-第2部分  淬火回火合金钢

[3] ASTM A29/29M-2016 热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求规格

[4] ASTM A304-2016 须符合端部淬火硬度要求的碳钢和合金钢棒材规格

[5] JIS G4053-2016  机械制造用合金钢材

三、主要技术内容说明

1、条款6.1　牌号和化学成分

鉴于P、S对合金钢性能的不利影响，结合钢铁企业技术及装备水平的提高，相对GB/T3077优质钢要求、ASTM A29/29M-2016及JIS G4053-2016标准，降低了P、S含量的上限，与EN ISO683-2:2016标准中相比P相同，而S降低。

随着全自动数控车床在国内机加工行业的普高应用，要求切削的零件有较好的切削性能，国内生产的零件出口量较大，且以被出口的标准生产，因此为适应需求，参照EN ISO683-2:2016标准中的钢种及与用户签订的协议增加了对部分合金结构钢种的[S]的控制,并以钢号后缀S表示。

有别于参考标准，增加了对[O]含量的要求。

2、条款6.4力学性能

力学性能测试采用预处理的毛坯，明确其性能与轧制或锻制后的钢材规格无关。

3、条款6.5 淬透性

参考EN ISO683-2:2016标准并根据国内企业订货的实际情况，对一部分钢种按国标Gb/T3077标准订货但对淬透性提出要求的技术协议，本标准把淬透性指标与力学性能结合编入，即当订货合同中没有对淬透性提出要求时，力学性能为必检项目，而当提出淬透性检测时，力学性能可作为参考项目。

淬透性指标参考了EN ISO683-2:2016、 ASTM A304-2016标准中相应钢种。

4、条款6.8　低倍

参考GB/T3077-2015标准，酸浸低倍组织中一般疏松、中心疏松、中心（或锭型）偏析统一按高级优质钢级别控制，也是所有钢厂可以控制的。

5、条款6.9　非金属夹杂物

夹杂物对钢材的疲劳性能有重要的影响，对材料的失效影响较大，尤其是高强度钢对夹杂物比较敏感，所以本标准提出对夹杂物级别进行控制。

6、条款6.10 晶粒度

晶粒尺寸影响钢材的强度及韧性，几乎所有协议用户对晶粒度都作了不同要求的规定。因此对钢材的奥氏体晶粒度提出不小于5级的基本要求。

四、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过标准的制定和实施，与国际先进标准的要求接轨件，促进合结品质的提升和行业的发展。

五、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

九、废止或代替现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

《合金调质结构钢》标准编制工作组

2019年 7月10日